[붙임1]

남성 정장 주요 시험·평가 결과

1		시험 대상 제품

□ 소비자 선호도가 높은 10개 정장 브랜드*의 남성 정장** 10개 제품 선정

* 소비자 설문조사 및 시장조사 결과를 바탕으로 소비자 구매 경험이 높은 상위 10개 정장 브랜드 선정(전국, 25~34세 남성 500명 대상, 2016.2.)

** 시험대상 10개 브랜드의 2016년 봄/여름 신상품을 대상으로 폴리우레탄 섬유가 들어간 남색 제품 중 동일 브랜드 가운데 저렴한 10개 제품 선정

<표1> 시험대상 제품
브랜드	제품번호	제조 및 판매업체	표시가격(원)
지오지아	ABW5SB1201	신성통상㈜	238,000
티엔지티	TGJ16B132	㈜LF	298,000
트루젠	SN-TG6S1-MTJ320	㈜인디에프	368,000
본	BN6SJA037	㈜형지아이앤씨	398,000
지이크	PM-JAB20020-NAD	㈜신원	398,000
엠비오	MK6101A17P	삼성물산㈜	399,000
티아이포맨	M162MTJ101M1	㈜지엔코	426,000
파크랜드	PSS16103	㈜파크랜드	530,000
로가디스	RA6201PO1R	삼성물산㈜	570,000
바쏘	BSQ1JQ40ANY	㈜SG세계물산	650,000

2		시험·평가 항목 및 방법

<표2> 평가요소별 시험·평가 항목 및 방법

시험 항목

시험 · 평가 방법

신축성

늘어나는 정도

- 당기는 힘에 늘어나는 정도를 시험

⇒ 늘어나는 정도가 클수록 우수

회복되는 정도

- 늘어난 뒤 처음 상태로 되돌아오는 정도를 시험

⇒ 회복되는 정도가 클수록 우수

내구성

인장강도

- 당기는 힘에 끊어지지 않고 견디는 정도를 시험

⇒ 180N* 이상인지 평가(섬유제품 권장품질기준)

마모강도

- 마찰에 의해 표면이 닳는 정도를 시험

⇒ 수치가 높을수록 강도가 우수

인열강도

- 당기는 힘에 찢어지지 않고 견디는 정도를 시험

⇒ 11N 이상인지 평가(섬유제품 권장품질기준)

필링

- 마찰에 의해 보풀(필링)이 생기는 정도를 시험

⇒ 3-4급 이상인지 평가(섬유제품 권장품질기준)

봉제부위 벌어짐

- 봉제 부위가 벌어지는 정도를 시험

⇒ 6mm 이하인지 평가(섬유제품 권장품질기준)

색상변화

- 햇빛, 땀, 물, 물방울, 드라이클리닝, 마찰에 의한 색상 변화 및 오염 정도를 시험

⇒ 1급에서 5급으로 평가. 5급으로 갈수록 우수

사용성

내세탁성

- 세탁에 의한 형태변형 및 색변화 발생 여부를 시험

⇒ 형태변형 및 색변화가 없을수록 우수

형태안정성

- 온·습도 변화에 의해 옷의 형태가 변하는 정도를 시험

⇒ 1급에서 5급으로 평가. 5급으로 갈수록 우수

안전성

pH

- pH(수소이온농도지수) 범위 확인, 폼알데하이드 및 아릴아민 함유 여부 확인

<안전 기준>

구분	pH	폼알데하이드	아릴아민
안전기준	4.0~9.0	300mg/kg 이하	30mg/kg 이하

‘안전·품질표시기준 부속서 1 가정용 섬유제품‘ 유해물질 안전요건

(외의류 기준 적용)

폼알데하이드

아릴아민

제품특징

혼용률

- 겉감의 모, 폴리에스터, 폴리우레탄 함유량 확인

양모평균지름

- 양모 섬유의 평균 지름 확인

⇒ 수치가 낮을수록 섬유가 가늘고 품질이 우수

무게

- 겉감의 무게 확인

천의두께

- 겉감의 두께 확인

□ 시험·평가항목과 방법은 공인시험기관, 학계, 소비자단체 관계자 등으로 구성된 전문가위원회 검토를 거쳐 결정

* N(뉴턴)은 힘의 단위로 1N = 약 102g의 질량을 가진 물체의 무게

3		종합 평가

제품에 따라 내구성, 신축성 등에 차이 있어

□ 제품에 따라 내구성, 신축성 등에서 차이가 있어 가격대비 성능을 고려한 선택이 필요

○ ’본(BN6SJA037)’, ’엠비오(MK6101A17P)’, ‘티아이포맨(M162MTJ101M1)’ 제품은 마모 강도가 3만회 이상으로 상대적으로 우수했으며, 늘어나고 회복되는 정도는 보통 수준이었음

* 모섬유 함유율 49~50%, 양모평균지름 20.74~20.79㎛, 표시가격 398,000~426,000원임

○ ‘지오지아(ABW5SB1201)’ 제품은 늘어나고 회복되는 정도가 보통이었고 마모 강도는 양호했으며, 가격이 가장 저렴했음

* 모섬유 함유율 48%, 양모평균지름 20.41㎛, 표시가격 238,000원임

○ ‘바쏘(BSQ1JQ40ANY)’ 제품은 늘어나는 성능뿐만 아니라 회복되는 성능도 우수해 상대적으로 신축성이 가장 좋은 것으로 나타났으나, 인장강도가 섬유제품 권장품질 기준에 미흡했음

* 모섬유 함유율 85%, 양모평균지름 17.19㎛, 표시가격 650,000원임

○ ’지이크(PM-JAB20020-NAD)’ 제품은 늘어나는 정도가 우수했고 회복되는 정도는 보통이었으며, 인장강도가 섬유제품 권장품질기준에 미흡했음

* 모섬유 함유율 53%, 양모평균지름 18.20㎛, 표시가격 398,000원임

4		주요 항목별 시험 · 평가 결과

내구성

가.나.

<표3> 인장강도 시험결과
인장강도 시험	기준 만족	기준 미흡
	지오지아(ABW5SB1201), 티엔지티(TGJ16B132), 트루젠(SN-TG6S1-MTJ320), 본(BN6SJA037), 엠비오(MK6101A17P), 티아이포맨(M162MTJ101M1), 파크랜드(PSS16103), 로가디스(RA6201PO1R)	지이크(PM-JAB20020-NAD), 바쏘(BSQ1JQ40ANY)

□ 당기는 힘에 끊어지지 않고 견디는 정도인 인장강도를 시험한 결과, 2개 제품의 폭방향 인장강도가 섬유제품 권장품질기준인 180N에 미치지 못했음

<표4> 마모강도 시험결과
마모강도 시험편	3만회 이상	2-3만회 수준
	본(BN6SJA037), 엠비오(MK6101A17P), 티아이포맨(M162MTJ101M1)	지오지아(ABW5SB1201), 티엔지티(TGJ16B132), 트루젠(SN-TG6S1-MTJ320), 지이크(PM-JAB20020-NAD), 파크랜드(PSS16103), 로가디스(RA6201PO1R), 바쏘(BSQ1JQ40ANY)

□ 마찰에 의해 표면이 닳는 정도인 마모강도를 시험한 결과, 전 제품이 마모강도 2만회 이상으로 양호한 것으로 나타났고, 이 중에서 ‘본(BN6SJA037)’, ‘엠비오(MK6101A17P)’, ‘티아이포맨(M162MTJ101M1)’ 등 3개 제품이 마모강도 3만회 이상 으로 상대적으로 우수함

□ 인열강도, 봉제부위 벌어짐, 필링을 시험한 결과, 시험 대상 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 만족함

신축성

나.

<표5> 신축성
늘어나는 정도	회복되는 정도

□ 활동성과 착용감에 영향을 주는 신축성 평가를 위해 늘어나는 정도와 회복 되는 정도를 시험한 결과, 늘어나는 정도는 2개 제품, 회복되는 정도는 1개 제품이 우수함

○ (늘어나는 정도) 천의 늘어나는 정도를 시험한 결과 ‘지이크(PM-JAB20020-NAD)’ 제품과, ’바쏘(BSQ1JQ40ANY)‘ 제품의 늘어나는 정도가 상대적으로 우수함

○ (회복되는 정도) 늘어난 후 회복되는 정도를 시험한 결과 ’바쏘(BSQ1JQ40ANY)‘ 제품의 회복되는 정도가 상대적으로 우수함

<표6> 신축성 시험결과
브랜드(제품번호)	늘어나는 정도	회복되는 정도
지오지아(ABW5SB1201)	★★	★★
티엔지티(TGJ16B132)	★★	★★
트루젠(SN-TG6S1-MTJ320)	★★	★★
본(BN6SJA037)	★★	★★
지이크(PM-JAB20020-NAD)	★★★	★★
엠비오(MK6101A17P)	★★	★★
티아이포맨(M162MTJ101M1)	★★	★★
파크랜드(PSS16103)	★★	★★
로가디스(RA6201PO1R)	★★	★★
바쏘(BSQ1JQ40ANY)	★★★	★★★
* ★★★ 우수, ★★ 보통, ★ 미흡

색상변화 및 내세탁성, 형태안정성

다.

□ 정장 착용 시 발생할 수 있는 마찰·햇빛·땀 등 외부요인에 의한 색상 변화를 시험한 결과, 전 제품 이상 없음

○ 마찰견뢰도, 일광견뢰도, 땀견뢰도, 물견뢰도, 물방울견뢰도, 드라이클리닝 견뢰도를 시험하여 색상의 변색과 퇴색 정도 및 다른 의류에 대한 오염 정도를 평가한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 만족함

□ 계절에 따른 온·습도 변화에 의한 옷의 형태변화, 세탁에 의한 탈색 및 수축 등을 확인한 결과, 전 제품 이상 없음

안전성 및 표시사항

라.

□ 시험 대상 10개 제품에 대한 품질경영 및 공산품안전관리법에 따른 안전성 시험 결과, 전 제품이 관련 기준에 적합함

○ pH, 폼알데하이드, 아릴아민 시험 결과, ‘안전·품질표시기준 부속서 1 가정용 섬유제품’의 안전기준에 적합함

□ 전 제품이 ‘품질경영 및 공산품안전관리법’에서 규정한 혼용률, 제조자, 제조국, 취급주의 표시, 소비자상담실 등의 표시사항을 준수함

제품특징

마.

□ 혼용률 시험결과, 양모의 함유율은 최저 48%(지오지아)에서 최고 85%(바쏘)이고, 폴리우레탄의 함유율은 3%에서 5%로 나타남

□ 양모평균지름은 17.19㎛(바쏘)에서 20.79㎛(본)로 차이가 나타났고, 무게는 147.5g/㎡(로가디스)에서 226.3g/㎡(트루젠), 천의 두께는 0.31mm(지이크,로가디스) 에서 0.50mm(트루젠)로 나타남

[붙임 2]

남성 정장 시험·평가 결과표

브랜드 (제품번호)	판매자	품질성능								안전성7) 및 표시사항	제품특징						표시가격9) (원/한벌)
		신축성			내구성			형태5) 안정성 (급)	6) 색상변화 및 내세탁성		혼용률(%)			8) 양모 평균 지름 (㎛)	무게 (g/㎡)	천의 두께 (㎜)
		늘어 나는 정도		회복 되는 정도	인장 강도	마모3) 강도 (회)	기타4) 내구성				모	폴리 에스터	폴리 우레탄
지오지아 (ABW5SB1201)	신성통상㈜	★★1)		★★	○2)	2-3만	○	5	○	이상없음	48	48	4	20.41	200.8	0.45	238,000
티엔지티 (TGJ16B132)	㈜LF	★★		★★	○	2-3만	○	5	○	이상없음	49	48	3	19.81	167.7	0.40	298,000
트루젠 (SN-TG6S1-MTJ320)	㈜인디에프	★★		★★	○	2-3만	○	5	○	이상없음	49	48	3	20.61	226.3	0.50	368,000
본 (BN6SJA037)	㈜형지아이앤씨	★★		★★	○	3만 이상	○	5	○	이상없음	49	48	3	20.79	188.1	0.40	398,000
지이크 (PM-JAB20020-NAD)	㈜신원	★★★		★★	△	2-3만	○	5	○	이상없음	53	42	5	18.20	153.4	0.31	398,000
엠비오 (MK6101A17P)	삼성물산㈜	★★		★★	○	3만 이상	○	5	○	이상없음	50	47	3	20.78	172.7	0.36	399,000
티아이포맨 (M162MTJ101M1)	㈜지엔코	★★		★★	○	3만 이상	○	5	○	이상없음	49	48	3	20.74	170.8	0.35	426,000
파크랜드 (PSS16103)	㈜파크랜드	★★		★★	○	2-3만	○	5	○	이상없음	74	23	3	17.68	167.4	0.34	530,000
로가디스 (RA6201PO1R)	삼성물산㈜	★★		★★	○	2-3만	○	5	○	이상없음	61	35	4	17.72	147.5	0.31	570,000
바쏘 (BSQ1JQ40ANY)	㈜SG세계물산	★★★		★★★	△	2-3만	○	5	○	이상없음	85	10	5	17.19	169.4	0.35	650,000
비 고			1) ★★★ : 우수, ★★ : 보통, ★ : 미흡 2) ○ : 기준 만족, △ : 기준 미흡(섬유제품 권장품질기준) 3) 마모강도 : 수치가 높을수록 우수(섬유제품 권장품질기준: 모 60% 이상 제품의 경우 마모강도 2만회 이상) 4) 기타내구성 : 인열강도, 봉제부위벌어짐, 필링 5) 형태안정성 : 1급에서 5급으로 평가. 5급으로 갈수록 우수 6) 색상변화 : 마찰견뢰도,일광견뢰도,땀견뢰도,물견뢰도,드라이클리닝견뢰도,물방울견뢰도 7) 안전성 : pH, 폼알데하이드, 아릴아민 8) 양모평균지름 : 숫자가 작을수록 모섬유가 얇고 촉감이 부드러움 9) 표시가격 : 제품에 표시된 가격. 구입 시기와 장소에 따라 구입가격은 변동될 수 있음

[붙임 3]

남성 정장 선택 및 사용 요령

남성 정장 선택 시 유의사항

・정장을 구입하는 경우 브랜드나 디자인만으로 선택하기보다는 내구성, 신축성, 치수 등을 종합적으로 고려해 선택해야 한다.

・같은 신체 치수로 표시된 제품이라 하더라도, 브랜드의 특성과 디자인, 소재의 특성 등에 따라서 실제 제품 치수가 달라질 수 있기 때문에 직접 착용해 본 후 본인의 체형에 맞는 제품을 선택하는 것이 바람직하다.

・최근 발수, 방오, 전자파 차단 등 다양한 기능을 부가한 정장들이 출시되고 있다. 필요한 기능이 있다면 확인 후 선택하도록 한다.

남성 정장 관리 시 고려할 점

・정장에 묻은 먼지와 오염은 바로 제거해야 곰팡이가 생기는 것과 좀이 먹는 것을 예방할 수 있다. 정장용 솔을 이용해 원단의 결을 따라 가볍게 쓸어주고, 먼지가 쌓이기 쉬운 바짓단은 뒤집어서 꼼꼼히 살펴준다.

・옷을 걸어두는 경우 정장의 어깨라인에 맞는 두꺼운 정장용 옷걸이를 사용해야 한다. 얇은 철사 옷걸이를 사용할 경우 정장의 형태에 변형이 일어날 수 있다.

・드라이클리닝 후에는 바람이 잘 통하는 곳에서 충분히 건조시킨 뒤 보관용 커버를 씌워 보관하도록 한다. 오랫동안 보관하는 경우에는 햇빛이 들지 않고, 습하지 않은 곳에 보관해야 한다.

❖ 한국소비자원은 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.
	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr

[붙임4]

남성 정장 제품별 구매가이드

브랜드			지오지아	티엔지티	트루젠	본	지이크
제품
판매자			신성통상㈜	㈜LF	㈜인디에프	㈜형지아이앤씨	㈜신원
제품번호			ABW5SB1201	TGJ16B132	SN-TG6S1-MTJ320	BN6SJA037	PM-JAB20020-NAD
품질성능	신축성	늘어나는정도	★★	★★	★★	★★	★★★
		회복되는정도	★★	★★	★★	★★	★★
	내구성	인장강도	○	○	○	○	△
		마모강도	2-3만회	2-3만회	2-3만회	3만회 이상	2-3만회
		기타 내구성	○	○	○	○	○
	형태안정성		5급	5급	5급	5급	5급
	색상변화 및 내세탁성		○	○	○	○	○
안전성 및 표시사항			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
제품특징	혼용률	모	48%	49%	49%	49%	53%
		폴리에스터	48%	48%	48%	48%	42%
		폴리우레탄	4%	3%	3%	3%	5%
	양모평균지름		20.41㎛	19.81㎛	20.61㎛	20.79㎛	18.20㎛
	무게		200.8g/㎡	167.7g/㎡	226.3g/㎡	188.1g/㎡	153.4g/㎡
	천의 두께		0.45㎜	0.40㎜	0.50㎜	0.40㎜	0.31㎜
표시가격			238,000원	298,000원	368,000원	398,000원	398,000원

남성 정장 제품별 구매가이드

브랜드			엠비오	티아이포맨	파크랜드	로가디스	바쏘
제품
판매자			삼성물산㈜	㈜지엔코	㈜파크랜드	삼성물산㈜	㈜SG세계물산
제품번호			MK6101A17P	M162MTJ101M1	PSS16103	RA6201PO1R	BSQ1JQ40ANY
품질성능	신축성	늘어나는정도	★★	★★	★★	★★	★★★
		회복되는정도	★★	★★	★★	★★	★★★
	내구성	인장강도	○	○	○	○	△
		마모강도	3만회 이상	3만회 이상	2-3만회	2-3만회	2-3만회
		기타 내구성	○	○	○	○	○
	형태안정성		5급	5급	5급	5급	5급
	색상변화 및 내세탁성		○	○	○	○	○
안전성 및 표시사항			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
제품특징	혼용률	모	50%	49%	74%	61%	85%
		폴리에스터	47%	48%	23%	35%	10%
		폴리우레탄	3%	3%	3%	4%	5%
	양모평균지름		20.78㎛	20.74㎛	17.68㎛	17.72㎛	17.19 ㎛
	무게		172.7g/㎡	170.8g/㎡	167.4g/㎡	147.5g/㎡	169.4g/㎡
	천의 두께		0.36㎜	0.35㎜	0.34㎜	0.31㎜	0.35㎜
표시가격			399,000원	426,000원	530,000원	570,000원	650,000원