붙임 1		제품결함 원인 관련 참고자료

산업통상자원부 설명자료

□ 냉각구조물 세트의 분해를 통한 제품결함 파악

ㅇ 증발기, 히터, 냉각플레이트, 브라켓 등 7가지 부품으로 구성

* 증발기는 구리재질에 니켈도금한 것이며, 히터, 냉각플레이트(브라켓3) 등은 스테인레스 재질

	< 냉각구조물 부품 및 분해도 >
주) 우측 분해도 연번 : ①증발기, ②히터, ③냉각플레이트(브라켓3), ④전면 고정부(브라켓1), ⑤후면 고정부(브라켓2), ⑥가스켓, ⑦스크류(4개)

ㅇ 코웨이 3종 얼음정수기는 증발기와 히터를 브라켓으로 조립하여 얼음 및 냉수를 만드는 냉각구조물을 구성하나, 증발기 상부(우측그림의 ①)의 니켈도금층에서 조립과정 중 형성된 것으로 보이는 도금손상이 확인됨

➡ (근거 1) 냉각구조물의 구조를 분석할 때, 7가지 부품을 조립하는 과정에서 증발기 상부에 스크래치 등 도금손상이 일어나는 구조임을 확인함

* 3종 얼음정수기 이외의 코웨이 제품들은 확인결과, 이번에 문제가 된 증발기 구조와 다름(조립과정에 도금손상이 발생하는 구조가 아님)

➡ (근거 2) 해당 제품의 냉각구조물 100대를 완전히 분해하여 확인한 결과, 육안으로만 22대에서 스크래치 등 도금 손상 확인(한국소비자원)

□ 증발기, 히터, 냉각플레이트의 상층부 구조 파악

ㅇ 3종 얼음정수기는 저온의 증발기와 접촉되어 있는 냉수플레이트(우측사진)에 정수된 물을 순환시켜 냉(冷)효율성을 강화시켰으나,

- 이로 인해 히터와 증발기가 ▲좌우로 압축·밀착되고, ▲좁은 공간에 폐쇄되어 공기접촉 등이 차단되면서 급격한 온도변화가 발생하는 부작용이 발생

	< 냉각구조물 상부의 증발기․히터 간 압축, 밀착 >

□ 코웨이 3종 얼음정수기의 제빙 및 냉수 생성 원리

ㅇ 증발기 아래에 냉수탱크가 위치하고 있어 증발기에서 니켈도금이 박리될 경우, 냉수탱크로 떨어지는 것으로 보아야 함

	< 3종 얼음정수기의 제빙 및 냉수 생성 과정 >
<제빙 원리> ① 얼음트레이에 정수된 물이 채워져 증발기 핑거가 물에 침지되면(우측그림), ② 증발기 온도가 낮아지면서 핑거 주변에 얼음이 형성됨, ③ 얼음이 완성되면, 히터로 증발기 온도를 상승시켜 얼음이 증발기에서 분리됨 <냉수 생성 원리> ① 정수수가 냉수탱크에 채워지고 순환펌프로 증발기 위 냉수플레이트에 흘리면 증발기 냉각온도에 의해 냉수가 만들어지고 증발기 아래 냉수탱크로 떨어짐

붙임 2		니켈의 특성 및 관련 해외기준

환경부 설명자료

□ 일반 특성

ㅇ 은백색의 강한 광택이 있는 금속으로, 공기 중에서 변하지 않고 산화반응을 일으키지 않아 도금이나 합금을 하는데 이용됨

- 스테인리스 강, 동전의 재료로 사용

ㅇ 금속성 니켈은 물에 용해되지 않으나 묽은 질산 또는 황산에 천천히 용해되고 질산에는 쉽게 용해됨(WHO, 2007)

□ 일반적인 니켈의 섭취 및 배출

ㅇ 니켈의 주요노출 요인은 식품 섭취이며, 먹는 물에서의 노출은 크지 않으나 지하수 또는 니켈-크롬 도금된 수도용자재로부터 노출가능(WHO, 2007)

- 음식물로 섭취되는 니켈의 1일 섭취량은 0.2mg 이하, 먹는물로 인한 1일 평균 섭취 추정량은 0.03mg 이하로 추정(WHO, 2007)

ㅇ 니켈은 섭취 시 내장 흡수가 낮고, 흡수되지 않은 니켈은 섬유질과 함께 대변으로 배설, 흡수된 니켈은 소변으로 배출(IPCS, 1991)

- 흡수된 니켈의 반감기는 28±9시간(Sunderman et al., 1989)

□ 경구노출 시 니켈의 유해성 및 관련 해외기준

ㅇ (발암성 여부) 국제 암연구소(IARC) 및 미국 환경청(US EPA)은 니켈의 경구노출 시 발암성 증거는 불충분한 것으로 판단

* 다만, IARC(1990)는 니켈을 호흡노출 인체발암 가능물질(2B)로 구분

(1) 인체발암물질, (2A) 인체발암추정물질, (2B) 인체발암가능물질, (3) 인체발암 미분류물질, (4) 인체비발암추정물질

ㅇ (피부독성) 경구투여 시 피부습진을 일으킬 수 있음

- 니켈과민군에 피부염 유발 가능한 단위체중당 하루 최저 경구투여량은 0.01mg/kg․day 내외(ATSDR, 2005, Hindsen et al., 2001, Neilsen et al, 1990, Jensen et al., 2003)

* 경구투여량 0.01mg/kg을 60kg 성인이 하루 2L 음용시 농도로 환산하면 0.3mg/L, 10kg 어린이가 하루 1L 음용시 농도로 환산하면 0.1mg/L에 해당

* 니켈과민군이란 신체에 접촉된 니켈이 흡수되어 림프구에서 비정상적으로 면역 과민 반응이 유발되는 사람을 말함. 니켈과민군은 전체인구의 10∼20% 수준으로 보고되었으며 (ATSDR), 특히 어린 여성에게 높은 수준으로 나타남 (WHO 2005).

□ 먹는물 기준

ㅇ 미국 환경청(US EPA)은 성인의 평생(70년) 음용시 건강권고치(Health advisory)를 0.1mg/L, 어린이(체중 10kg)의 단기(10day) 및 장기(7년) 권고치를 각각 1.0mg/L, 0.5mg/L로 규정

ㅇ WHO는 2005년 평생음용권고치으로 0.07㎎/L를 설정한 후, 2011년 니켈 독성값 등을 포함한 기준 재검토시(4th edition) 이를 유지

* 니켈에 특별히 취약한 니켈과민군을 대상으로 공복시 흡수율 증가 등 최악의 시나리오에 근거하여 건강상 위해가 없는 수준으로 결정(WHO, 2005)

☞ [참고 1] 참조

참고 1		니켈의 유해성 관련 Q&A

① 니켈이 이온화 되었을 경우 더욱 문제가 되는 것이 아닌가?

☞ 이온화 될 경우 체내 흡수율이 증가되므로 위해성이 일부 증가할 수 있음. 다만, 세계보건기구(WHO)나 미국 환경청(US EPA) 등이 제시하는 먹는물 수질기준은 유해물질의 총량을 나타내는 것으로 모두 이온화 될 경우도 포함된 값임

② 어린이와 임산부에 대한 위해 영향이 더 큰 것은 아닌가?

☞ 니켈의 유해성이 어른과 어린이간에 차이가 있다는 것에 대해 공인된 자료가 없으며, 임산부·태아에 더 유해할 수 있다는 것에도 결론을 내지 못한 상태임(Toxicological profile for Nickel. ATSDR)

③ 수질기준 이내라도 공복에 물을 마시면 니켈 흡수량이 약 40배 가량 높아진다는 연구 결과가 있는데, 위험한 것 아닌가?

☞ 일반적으로 공복시에는 음식에서 유래된 다른 물질(섬유소 등)과 결합가능성이 낮아 니켈의 체내 흡수율이 증가하므로 더 큰 영향을 받을 수 있음. 다만, 세계보건기구(WHO)나 미국 환경청(US EPA) 등의 먹는물 수질기준은 공복시 니켈 흡수율 증가 등을 고려한 최악의 시나리오에 근거하여 설정한 값임

④ 니켈이 아토피 등 피부질환을 유발하는 것이 아닌가?

☞ 경구투여 시 피부습진을 일으킬 수 있음. 해외 연구결과 니켈 과민군에 피부염을 유발 할 수 있는 하루 최저 경구투여량을 먹는물 농도로 환산 시, 성인은 0.3mg/L, 어린이는 0.1mg/L에 해당하므로, 권고치를 초과하는 경우 니켈과민군의 피부염 등 위해 우려 있음

붙임 3		얼음정수기 니켈 검출시험 결과

환경부 설명자료

3-1		조사위원회 1차 시험 결과

❍ 대상 : 얼음정수기 CHPI-380N 2대

❍ 시험시기 : '16.7.20~7.27

❍ 시험방법 : 얼음정수기의 제빙-탈빙을 하루 24시간 7일연속 작동시키면서 8시간마다 수질(얼음 및 냉수)을 측정함

❍ 시험결과

(단위 : ㎎/ℓ)

날짜	시간	배출냉수 1	배출냉수 2	배출 얼음 1	배출 얼음 2
7/20	16	0.002	0.002	0.001	0.001
7/20	24	0.002	0.001	0.001	0.001
7/21	8	불검출	불검출	0.001	불검출
7/21	16	불검출	불검출	불검출	불검출
7/21	24	불검출	불검출	불검출	불검출
7/22	8	불검출	불검출	불검출	불검출
7/22	16	0.001	0.001	불검출	불검출
7/22	24	0.001	불검출	0.001	불검출
7/23	8	0.001	0.001	0.001	불검출
7/23	16	불검출	불검출	불검출	불검출
7/23	24	불검출	불검출	불검출	불검출
7/24	8	0.001	0.001	불검출	불검출
7/24	16	불검출	불검출	불검출	불검출
7/24	24	불검출	불검출	불검출	불검출
7/25	8	불검출	불검출	불검출	불검출
7/25	16	불검출	불검출	불검출	불검출
7/25	24	0.001	불검출	불검출	불검출
7/26	8	불검출	불검출	불검출	불검출
7/27	9	불검출	불검출	불검출	불검출

3-2		조사위원회 2차 시험 결과

❍ 시험대상 : 수거제품 16대, 미사용제품 1대

❍ 시험시기 : '16.7.25~7.29

❍ 시험방법 : 대상제품을 24시간 정상작동후 얼음 및 냉수를 각각 1리터 채수하여 분석

❍ 시험결과

(단위 : ㎎/ℓ)

CR#1		CR#2		CR#3		CR#4		OLD#1		OLD#2		OLD#3		OLD#4		OLD#5
얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수
			0.003

OLD#6		DC#1		DC#2		DC#3		DC#4		DC#5		DC#6		미사용 제품
얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수	얼음	냉수
			0.002		0.002		0.002		0.009		0.027		0.010

* 빈칸은 불검출, 정량한계 0.002㎎/ℓ

❍ 기호설명

CR#1~CR#4	국가기술표준원에 소비자가 제공
OLD#1~OLD#6	정부 합동 현장 조사시 코웨이 공주 물류센터에서 확보
DC#1~DC#6, 미사용제품	코웨이 제공

3-3		‘15.8월 코웨이 자체 조사 결과

❍ 대상별 시험결과

- 냉수 비 순환냉각 시스템 얼음정수기(10대) : 모두 정량한계(0.005㎎/ℓ) 미만

*  CHPI-610L/R, CHPI-280L, CHPI-08BR

- 냉수 순환냉각 시스템 얼음정수기(19대)

* C(H)PI-380N, CPSI-370N, CHPCI-430N

(단위 : ㎎/ℓ)

순환시스템
구 분	일반정수수		냉수		얼음
C(H)PI-380N	1.	불검출	1.	0.032	1.	불검출
	2.	불검출	2.	0.070	2.	불검출
	3.	불검출	3.	0.024	3.	불검출
	4.	불검출	4.	0.012	4.	불검출
	5.	불검출	5.	0.347	5.	불검출
	6.	불검출	6.	불검출	6.	불검출
	7.	불검출	7.	0.028	7.	불검출
	8.	불검출	8.	불검출	8.	불검출
	9.	불검출	9.	불검출	9.	불검출
	10.	불검출	10.	0.014	10.	불검출
	11.	불검출	11.	불검출	11.	불검출
	12.	불검출	12.	0.025	12.	불검출
	13.	불검출	13.	0.029	13.	불검출
CPSI-370N	1.	불검출	1.	0.031	1.	불검출
	2.	불검출	2.	불검출	2.	불검출
	3.	불검출	3.	불검출	3.	불검출
CHPCI-430N	1.	불검출	1.	0.245	1.	불검출
	2.	불검출	2.	0.080	2.	불검출
	3.	불검출	3.	0.012	3.	불검출

3-4		니켈검출 농도 분석 결과 - ‘16.5월 코웨이 자체 조사한 1,010개 제품 데이타 활용 -

□ 니켈 검출농도 분포(1010개 제품, 냉수)

붙임 4		얼음정수기 니켈 인체위해도 잠정 평가(비발암) - ‘16.5월 코웨이 자체 조사한 1,010개 제품 데이타 활용 -

환경부 설명자료

※ (검출농도/먹는물 권고농도)가 1.0 초과하면 위해가 있는 것으로 판단

□ 유아 단기노출( USEPA 10day 권고농도 1.0㎎/L와 검출농도 비교)

❍ 10일간 단기노출 가정 시 1,010개 모두 위해우려 수준 미만으로 추정

□ 유아 장기노출(USEPA 유아 7년 권고농도 0.5㎎/L와 검출농도 비교)

❍ 7년간 장기노출 가정 시 1,010개 모두 위해우려 수준 미만으로 추정

□ 성인 평생 노출(WHO 평생 먹는 물 권고치 0.07㎎/L와 검출농도 비교)

❍ 평생(70년) 노출 가정 시 1,010개 중 약 12.5%인 126개가 위해우려 수준 초과