참 고		제품 안전성조사 결과 리콜명령 대상제품(8개)

□ 선풍기 : 2개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)엘디 (031) 356-7369	한국	HH07898 -8004A	LD-B801	ㅇ 이상운전(모터동작을 정지) - 절연파괴, 불꽃 발생 - 권선온도 기준초과 ※ 측정 : 243.1℃, 기준 : 165℃ ㅇ 부품 임의 변경 - 코드 변경, 콘덴서 및 온도퓨즈 누락		수거· 교환
삼보전기 공업사 (031) 855-7075	한국	SH07021 -1006	SF-50	ㅇ 이상운전(모터동작을 정지) - 절연파괴 ㅇ 부품 임의 변경 - 스위치, 컨덴서, 플러그 변경, 온도퓨즈 누락		수거· 교환

□ 전격살충기 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Zhongshan Yaling Electrical Appliance Co., Ltd ((주)하우스키퍼) (032) 672-6363	중국	JU071017 -12002B	IPU-12	ㅇ 충전부에 대한 감전보호 - 테스트핑거가 충전부에 접촉 ㅇ 부품 임의 변경 - 파워코드, 플러그, 외관, PCB발광램프 등		수거· 교환

□ 공기주입보트 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL.CORP (홈플러스㈜) (02) 3459-8464	중국	A071R031-4008	GS_RX-4000 레프팅보트_SET	ㅇ 노 하중시험에서 제품파손		수거· 교환

□ 우산 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
LMNOP (LMNOP) (031) 595-3346	중국	-	MONSTER STAR	ㅇ 굽힘 강도 - 파손 발생 (기준 : 절단 또는 구부러짐이 없을 것) ㅇ 도금의 내식성 불량 - 안살 전체면이 흑색으로 변함 (기준 : 전체면이 흑색이 되지 않아야 함) ㅇ 표시사항 미비 - 표시형식 오류 (품질경영촉진법으로표기)		수거· 교환

□ 가속눈썹 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
다스무역 (031) 811-0357	베트남	A012R044 -2001	아리따움 속눈썹 Intense Black 10호 베이비캣	ㅇ 유기주석화합물 1.8~152배 초과 - DBT : 152.3 mg/kg 검출 - TBT : 1.8 mg/kg 검출 (기준 : 각1.0 mg/kg 이하)		수거· 교환

□ 가속눈썹접착제 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Dio Cemical (031) 766-3393	한국	B852H002 -3001	시아노아크릴레이트 (흑색)	ㅇ 폼알데하이드 97.8배 초과 - 1,956 mg/kg 검출 (기준 : 20 mg/kg 미만)		수거· 교환

□ 유아용캐리어 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)두루 코리아 비비 (031) 574-0011	한국	B391H001 -3001	DRK1203	ㅇ프탈레이트계 가소제 309배 초과 - 좌면연질PL검정 : DEHP 30.7%, BBP 0.2% (기준치 : 0.1 % 이하) ㅇ표시사항 미비 - 제조연월 미표시 - 사용상주의사항 일부 미표시		수거· 수리· 교환