<붙임 1>

다운 이불 주요 시험·평가 결과

1		시험 대상 제품

□ 소비자 선호도가 높은 9개 침구류 브랜드의 다운 이불 9개 제품 선정

ㅇ 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 소비자 구매 경험이 높은 상위 9개 침구류 브랜드 선정(전국, 만15~59세 1,000명 대상, 2016.8.)

ㅇ 시험 대상 9개 브랜드 중 2016년에 거위 솜털 75% 이상* 제품 중 시험대상 브랜드에서 가장 저렴한 9개 제품 선정

* 다운 제품의 제품 구분 : 솜털 75% 이상부터 “솜털(다운) 제품”으로 구분

[다운 이불 시험대상 제품]
브랜드명* (모델명)	제품번호 또는 스타일넘버	제조 또는 판매업체	가격(원)**
까사미아 (헝가리구스이불)	FW12F02FVB3	㈜까사미아	679,000
님프만 (네츄럴구스다운)	N20EO09-BA-04	㈜님프만	930,000
모던하우스 (가을겨울용구스다운이불솜90:10Q)	CV265027R9	㈜이랜드리테일	299,000
박홍근홈패션 (오로라 구스이불솜)	-	㈜박홍근홈패션	980,000
알레르망 (무봉제거위솜털 이불속통)	A13FWCA08HBH	㈜이덕아이앤씨	900,000
엘르 (신벨루치구스이불솜)	M15ACE01Q99F	㈜디엔제이머첸다이즈	790,000
이브자리 (뉴실버링구스(16))	706896	㈜이브자리	590,000
자미온 (스테포2구스이불솜)	J6F61190QM03	자미온하우스	700,000
(리베코네트)***	-	(주)파란엘림	700,000
* 브랜드순서는 가나다 순서임 ** 가격은 제품에 표시된 가격임 *** 백화점 침구류 내 ‘닥스’ 매장에서 구입하였으나, 판매자인 ‘(주)파란엘림’은 해당 제품은 ‘닥스’ 브랜드 제품이 아님을 회신함

2		시험·평가 항목 및 방법

□ 시험·평가항목과 방법은 공인시험기관, 학계, 소비자단체 관계자 등으로 구성된 전문가 위원회의 검토를 거쳐 결정

[시험·평가 항목 및 방법]
시험항목		시험·평가 방법	평가 기준
기능성	보온성	써멀마네킨	상대비교
	털빠짐	KS K 0822 준용	KS K 0822 KS K 0822:2012 직물의 깃솜털 투과성 시험방법：텀블링법
표시·광고 확인	우모혼합률	KS K 0820	표시치 비교
	다운 조성혼합률
	다운중량	KS K 0514 준용
충전재 품질	충전성	KS K 0820	KS K 2620 KS K 2620:2014 충전재용 우모
	블랙포인트함유율
제품특징 및 표시사항	표시사항	일반시험법	품질경영 및 공산품안전관리법 품질경영 및 공산품안전관리법의 안전·품질표시기준. 부속서1 가정용섬유제품(2012. 12. 21.)
	이불중량		결과표시
	겉모양
안전성	탁도	KS K 0820	KS K 2620
	냄새
	유지분
	폼알데하이드	KS K ISO 14184-1	품질경영 및 공산품안전관리법
	아릴아민	KS K 0147, KS K 0739, EN 14362-1, EN 14362-2
	pH	KS K ISO 3071

3		종합 평가

보온성 및 충전재의 품질 등이 제품별로 차이 있어

□ 다운 이불의 주요 기능인 보온성 및 충전재의 품질 등이 제품에 따라 차이가 있어 사용 환경 및 가격 등을 고려한 소비자 선택이 필요

ㅇ 이브자리 제품(뉴실버링구스(16))은 보온성이 상대적으로 ‘매우 우수’하고 충전재의 품질은 양호하였음. 가격(590,000원)은 두 번째로 저렴함.

ㅇ 엘르 제품(신벨루치구스이불솜)은 보온성이 상대적으로 ‘매우 우수’하고 충전재의 품질이 양호하였음. 가격(790,000원)은 평균 수준임.

ㅇ 까사미아 제품(헝가리구스이불)은 보온성이 상대적으로 ‘매우 우수’하고 충전재의 품질은 양호하였으나, 다운 중량은 표시치보다 적음. 가격(679,000원)은 세 번째로 저렴함.

ㅇ 자미온 제품(스테포2구스이불솜)은 보온성이 상대적으로 ‘우수’하고 충전재의 품질은 양호하였으나, 거위털 비율이 부적합*하였음. 가격(700,000원)은 평균 수준임.

ㅇ 박홍근홈패션 제품(오로라 구스이불솜)은 보온성이 상대적으로 ‘우수’하였으나, 거위털의 비율이 기준에 부적합*하였음. 그 외 충전재의 품질은 양호하였음. 가격(980,000원)은 가장 높음.

ㅇ 리베코네트 제품은 보온성이 상대적으로 ‘우수’하였으나, 거위털 비율과 솜털 비율이 부적합*하였고, 유색의 진한 털 비율도 미흡하였으며 한글 표시가 없었음. 가격(700,000원)은 평균 수준임.

* 해당 3사는 표시 개선 및 소비자 불만에 대한 적극적 대응(환급, 교환 등)을 회신함.

ㅇ 모던하우스 제품(가을겨울용 구스다운이불솜90:10Q)은 보온성이 ‘보통’수준으로 나타났으며, 충전재의 품질이 전체적으로 양호하였으나, 겉모양이 미흡한 것**으로 나타남. 가격(299,000원)은 가장 저렴함.

** 해당사는 품질 및 검품 시스템 개선을 회신함.

4		주요 항목별 시험·평가 결과

기능성

□ 따뜻한 정도를 평가하는 보온성능 시험 결과, 3개 제품*의 보온성이 상대적으로 ‘매우 우수’한 것으로 나타남.

* 까사미아(헝가리구스이불), 엘르(신벨루치구스이불솜), 이브자리(뉴실버링구스(16))

[보온성 시험]
환경챔버	보온성
⇒ 7℃의 환경 챔버 안에서 써멀마네킨(체온‧발한 등 인체와 유사한 조건을 가진 특수 마네킨)이 34℃로 온도를 유지하기 위해 필요한 열저항값(Rct)을 측정

○ 다운 이불의 보온성능 평가를 위해 폴리에스터 이불을 비교대상으로 시험한 결과, 다운 이불의 보온성능(최저 4.1clo)은 폴리에스터 이불(3.4clo)에 비해 상대적으로 우수한 것으로 나타남.

⇒ * 폴리에스터 이불(폴리에스터 충전량 1.2kg, 총중량 2.4kg)

⇒ 1 clo** 증가할때마다 기온 8.8℃를 더 견딜 수 있음.

** 1clo: 기온 21℃, 습도 50% 이하, 기류 0.1m/s 이하의 실내에서 의자에 앉아 안정하고 있는 성인 남자가 쾌적하다고 느끼며, 평균 피부온도를 약 33℃로 유지할 수 있는 보온력

[보온성 평가결과]
브랜드명(모델명)	보온성
까사미아(헝가리구스이불)	★★★
님프만(네츄럴구스다운)	★
모던하우스(가을겨울용구스다운이불솜90:10Q)	★
박홍근홈패션(오로라 구스이불솜)	★★
알레르망(무봉제거위솜털 이불속통)	★★
엘르(신벨루치구스이불솜)	★★★
이브자리(뉴실버링구스(16))	★★★
자미온(스테포2구스이불솜)	★★
리베코네트	★★
★★★ : 매우 우수, ★★ : 우수, ★ : 보통

□ 이불의 충전재인 털이 밖으로 빠져나오는 정도인 ‘깃솜털투과성’을 시험한 결과, 전 제품 KS 권장기준을 만족함.

표시·광고

□ 거위털과 오리털의 함량비율인 우모혼합률 시험 결과, 3개 제품*의 거위털 비율이 53%~65%로 나타나 표시기준(80% 이상)**에 부적합한 것으로 나타남.

* 박홍근홈패션(오로라 구스이불솜), 자미온(스테포2구스이불솜), 리베코네트

** 품질경영 및 공산품안전관리법(가정용섬유제품) : 거위털 비율 80% 이상 제품만 ‘거위털 제품’으로 표시할 수 있음

⇒ (업체 회신) 3개사는 표시 개선 및 소비자 불만에 대한 적극적 대응(환급, 교환 등)을 회신함.

□ 솜털의 함량 확인을 위해 다운 조성혼합률을 시험한 결과, 1개 제품*이 표시(80%) 대비 솜털비율(70% 수준)이 낮아 부적합하였음.

* 리베코네트

□ 다운중량이 표시된 중량과 일치하는지를 확인한 결과, 2개 제품*의 중량이 표시치에 미치지 못해 개선이 필요하였음.

* 까사미아(헝가리구스이불), 알레르망(무봉제거위솜털 이불속통)

⇒ (업체 회신) 2개사는 제조 공정 개선을 통한 품질개선을 회신함.

충전재의 품질

□ 충전재인 털의 부풀어 오르는 성능인 충전성을 시험한 결과, 전 제품이 KS기준을 만족함.

□ 흰색 털의 함량을 확인하기 위해 흰색 털 이외에 검정색 등 진한 유색 털 혼합 비율(블랙포인트 함유율)을 시험한 결과, 1개 제품*이 유색 털의 비율(3%대 수준)이 높아 KS 기준(1% 이하)에 미흡함.

* 리베코네트

겉모양 및 표시사항

□ 봉제, 오염 등의 겉모양을 확인한 결과, 1개 제품*에서 봉제가 미흡한 것으로 나타남.

* 모던하우스(가을겨울용구스다운이불솜90:10Q)

⇒ (업체 회신) 해당사는 제조 공정의 개선과 검품을 통한 품질개선을 회신함.

□ 다운 이불의 무게는 1채당 최저 1.8kg(이브자리(뉴실버링구스(16)), 리베코네트)에서 최고 2.3kg(님프만(네츄럴구스다운), 자미온(스테포2구스이불솜))으로 나타남.

[중량 평가결과]
브랜드명(모델명	중량(kg/1채)
까사미아(헝가리구스이불)	2.2
님프만(네츄럴구스다운)	2.3
모던하우스(가을겨울용구스다운이불솜90:10Q)	2.2
박홍근홈패션(오로라 구스이불솜)	2.1
알레르망(무봉제거위솜털 이불속통)	1.9
엘르(신벨루치구스이불솜)	2.0
이브자리(뉴실버링구스(16))	1.8
자미온(스테포2구스이불솜)	2.3
리베코네트	1.8

□ 안전·품질표시대상 공산품인 다운 이불의 표시사항을 확인해 본 결과, 1개 제품*이 한글 표시가 없어 부적합한 것으로 나타남.

* 리베코네트

⇒ (업체 회신) 해당사는 표시 개선을 회신함.

안전성

□ 충전재인 털의 위생성(탁도, 냄새, 유지분) 및 유해물질 함유 여부를 시험한 결과, 전 제품이 해당 기준에 적합함.

<붙임 2>

다운 이불 시험·평가 결과표

브랜드명 (모델명)	스타일넘버	판매자명	기능성		표시·광고(주2)			충전재(주2)		위생성 및 유해물질(주3)	겉모양(주2)	표시사항(주2)	이불중량 (kg)	표시 혼용률(%)		가격(주5) (원)
			보온성(주1)	털빠짐(주2)	거위털 비율	솜털 비율	다운 중량	털의 형태유지 성능	유색 털 비율					겉감	충전재 (솜털/깃털)
까사미아 (헝가리구스이불)	FW12F02FVB3	㈜까사미아	★★★	○	○	○	△	○	○	○	○	○	2.2	면 100	93/7	679,000
님프만 (네츄럴구스다운)	N20EO09-BA-04	㈜님프만	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.3	면 100	90/10	930,000
모던하우스 (가을겨울용 구스다운이불솜90:10Q)	CV265027R9	㈜이랜드 리테일	★	○	○	○	○	○	○	○	△	○	2.2	면 100	90/10	299,000
박홍근홈패션 (오로라 구스이불솜)	-	㈜박홍근 홈패션	★★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2.1	면 100	90/10	980,000
알레르망 (무봉제거위솜털 이불속통)	A13FWCA08HBH	㈜이덕 아이앤씨	★★	○	○	○	△	○	○	○	○	○	1.9	폴리에스터55 면 45	85/15	900,000
엘르 (신벨루치구스이불솜)	M15ACE01Q99F	㈜디엔제이머첸다이즈	★★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0	폴리에스터 50 모달 50	93/7	790,000
이브자리 (뉴실버링구스(16))	706896	㈜이브자리	★★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.8	폴리에스터 55 면 45	93/7	590,000
자미온 (스테포2구스이불솜)	J6F61190QM03	자미온 하우스	★★	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2.3	면 100	80/20	700,000
(리베코네트)(주4)	-	㈜파란엘림	★★	○	×	×	○	○	△	○	○	×	1.8	면 100	80/20	700,000
평균			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	729,778
비 고			(주1) 평가: ★ 보통, ★★ 우수, ★★★ 매우 우수 (주2) 평가: O 관련기준 적합(이상 없음), × 관련기준 부적합, △ KS기준 미흡 (주3) 위생성(탁도, 냄새, 유지분), 유해물질(PH, 폼알데하이드, 아릴아민) (주4) 백화점 침구류 내 ‘닥스’ 매장에서 구입하였으나, 판매자인 ‘(주)파란엘림’은 해당 제품은 ‘닥스’ 브랜드 제품이 아님을 회신함 (주5) 가격은 제품에 표시된 가격임

<붙임 3>

다운 이불 선택 및 사용 요령

다운 이불 선택 기준

□ 솜털(다운)의 비율이 높을수록 촉감, 보온성, 사용감이 뛰어나다. 깃털의 비율이 높거나 큰 깃털을 사용하면 촉감이 좋지 않거나 뻣뻣한 깃대로 인해 이불의 겉감이 손상될 수 있다.

□ 솜털(다운) 비율이 75% 이상인 제품만 ‘다운제품’으로 표시할 수 있으며, 솜털(다운) 75% 이하인 제품들은 각각의 솜털 비율에 따라 ‘다운 및 깃털 혼합제품’, ‘깃털 제품’으로 별도로 구분된다.

다운 이불 관리 시 고려할 점

□ 세탁방법, 세제 종류, 표백제 사용 여부 등은 제품에 표시된 취급 주의표시에 따른다.

□ 세탁기 사용이 가능한 제품은 울코스나 이불코스로 30℃ 정도의 물에 짧은 시간에 가볍게 세탁해야한다.

□ 통풍이 잘되는 그늘에 잘펴서 말려주고, 완전히 건조된 후에는 다운 부분을 두드려 펴주는 것이 좋다.

□ 다운 이불은 보편적으로 2~3년에 한번 세탁하고, 한달에 한번 정도 통풍이 잘되는 그늘에서 1~2시간 말려주면 오래 사용할 수 있다.

< 붙임 4 >

다운 이불 제품별 구매가이드

브랜드		까사미아	님프만	모던하우스	박홍근홈패션	알레르망
제품
판매자		㈜까사미아	㈜님프만	㈜이랜드리테일	㈜박홍근홈패션	㈜이덕아이앤씨
모델명		헝가리구스이불	네츄럴구스다운	가을겨울용구스다운이불솜90:10Q	오로라 구스이불솜	무봉제거위솜털 이불속통
제품번호		FW12F02FVB3	N20EO09-BA-04	CV265027R9	-	A13FWCA08HBH
표시가격		679,000원	930,000원	299,000원	980,000원	900,000원
표시 혼용률	겉감	면 100%	면 100%	면 100%	면 100%	폴리에스터 55% 면 45%
	충전재(솜털/깃털)	93/7	90/10	90/10	90/10	85/15
기능성	보온성	★★★	★	★	★★	★★
	털빠짐	○	○	○	○	○
표시·광고	거위털 비율	○	○	○	×	○
	솜털 비율	○	○	○	○	○
	다운중량	△	○	○	○	△
충전재	털의 형태유지 성능	○	○	○	○	○
	유색 털 비율	○	○	○	○	○
겉모양 및 표시사항	겉모양	○	○	△	○	○
	표시사항	○	○	○	○	○
	이불중량	2.2kg	2.3kg	2.2kg	2.1kg	1.9kg
위생성 및 유해물질		○	○	○	○	○

다운 이불 제품별 구매가이드

브랜드		엘르	이브자리	자미온	-
제품
판매자		㈜디엔제이머첸다이즈	㈜이브자리	자미온하우스	㈜파란엘림
모델명		신벨루치구스이불솜	뉴실버링구스(16)	스테포2구스이불솜	리베코네트
제품번호		M15ACE01Q99F	706896	J6F61190QM03	-
표시가격		790,000원	590,000원	700,000원	700,000원
표시 혼용률	겉감	폴리에스터 50% 모달 50%	폴리에스터 55% 면 45%	면 100%	면 100%
	충전재(솜털/깃털)	93/7	93/7	80/20	80/20
기능성	보온성	★★★	★★★	★★	★★
	털빠짐	○	○	○	○
표시·광고	거위털 비율	○	○	×	×
	솜털 비율	○	○	○	×
	다운중량	○	○	○	○
충전재	털의 형태유지 성능	○	○	○	○
	유색 털 비율	○	○	○	△
겉모양 및 표시사항	겉모양	○	○	○	○
	표시사항	○	○	○	×
	이불중량	2.0kg	1.8kg	2.3kg	1.8kg
위생성 및 유해물질		○	○	○	○