< 붙임 >

1		조사배경 및 내용

□ 조사배경

○ 아웃라스트 소재 유아용 에어매트 사용 중 발생한 흰 가루로 인해 아이가 잔기침이 심하다는 위해정보가 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수됨.

□ 조사내용

○ (관련업체) ㈜보니코리아(제조사)가 씨앤케이주식회사(독일 아웃라스트社 원단의 국내 독점 공급업체)로부터 아웃라스트 코팅(실리콘 코팅) 원단을 공급받아 유아용 섬유제품(수면조끼, 담요, 매트, 시트 등)으로 제조하여 판매함.

○ (제품구성) 실리콘으로 코팅된 PCM(Phase Change Material: 상변화물질, 이하 ‘PCM’)* 캡슐 층과 섬유 층으로 제조됨.

* PCM: 잠열의 형태로 다량의 에너지를 흡수․저장․발산할 수 있는 물질로, 프린팅, 코팅, 스프레잉 등 다양한 방법으로 직물에 부착하여 사용함.

○ (소재특성) 온도조절 소재인 PCM을 포함하고 있음.

- (제조원리) 아웃라스트 코팅 원단은 PCM(파라핀 사용)을 1μm～30μm 크기로 캡슐화(아크릴 사용)한 후 이 마이크로캡슐이 서로 부착되도록 코팅(실리콘 사용)하여 특수소재를 만들고, 직물과 다시 부착하여 원단으로 만든 것임.

○ (안전기준) ꡔ어린이제품안전특별법ꡕ에 따른 ｢안전확인대상 어린이제품의 안전기준｣ 부속서 1(유아용 섬유제품)에 따른 안전확인을 득한 것을 확인함.

- (해외인증) 해당 소재를 포함하는 PCM 캡슐의 실리콘 코팅과 이를 이용한 제품은 OEKO-TEX STANDARD 100* Class Ⅰ(유아용 제품) 인증을 받음.

* OEKO-TEX STANDARD 100은 제품 제조 전과정(섬유, 실, 직조물, 액세서리 등)에 사용되는 섬유제품에 대한 독립적인 시험 및 인증 시스템임(출처: 위키백과).

□ 위해현황

○ (위해사례) CISS에 접수된 보니코리아 아웃라스트 소재 제품으로 인한 위해사례는 ‘17.6.22. 현재 총 84건(중복 접수사례 제외)이며, 유아의 잔기침, 발진 등의 신체 피해가 발생하였다고 주장하는 위해사례는 34건임.

○ (발생경위) 해당 원단의 한쪽 면은 코팅 가공이 되어 있어 코팅 면이 노출될 경우 집중적 외력에 의해 코팅이 흰 가루 형태로 떨어져 나올 수 있음. 이에 떨어진 흰 가루가 호흡기에 이물감을 주거나 피부에 자극을 줄 수 있는 것으로 추정됨.

2		조사 결과

□ (주)보니코리아의 아웃라스트 소재 원단은 흰 가루가 발생하여 유아용 섬유제품으로 제조하기에 품질이 미흡한 것으로 판단됨.

○ 코팅 면이 노출되어 피부에 닿도록 제조되었고, 집중적 외력이 가해질 경우 흰 가루가 발생하며, 통상적인 사용에서도 흰 가루가 발생되었다는 사례가 있는 바, 동 현상이 일부 제품에서 제한적으로 발생한다고 보기 어려움.

□ 해당 제품으로 인한 유아의 피해 등 사고조사가 산업통상자원부 국가기술표준원에서 진행 중에 있으나, 제품 사용에 따른 피부 및 호흡기 질환을 호소하는 소비자가 다수인 점을 고려하여 사고조사가 완료되기 전까지 제품의 사용 자제 등 소비자의 주의가 필요함.