참 고		리콜명령 대상제품 (35개)

□ 창문블라인드 : 4개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)자이트게버 02-586-2081	한국	-	Z롤뉴트리플55	ㅇ 블라인드 줄이 있는 경우, 아동 및 유아 등의 안전사고 예방 장치가 있어야 하나, 이를 준수하지 못함		수거· 교환
케이에프티 오성 053- 563-4242	-	-	3072	ㅇ 유아 및 아동이 줄을 당겼을 때 떨어지지 않도록 고정시키거나 부착시켜야 하나, 이를 준수하지 못함 ㅇ 표시사항 미비 - 재질, 제조국명 누락		수거· 교환
YD 블라인드 031- 528-5712	한국	-	ds 연그린라인	ㅇ 재하하중 98 N 이상의 힘을 가할 시 줄의 탈착 또는 분리되거나 연결고리 부품이 분리되어야 하나, 지나친 힘(161N)을 가할 경우에 분리됨 ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월, 주소 및 전화번호 누락		수거· 교환
뉴마르쉐 02-323-0456	한국	-	뉴모던 콤비롤스크린	ㅇ 블라인드 줄이 있는 경우, 아동 및 유아 등의 안전사고 예방 장치가 있어야 하나, 이를 준수하지 못함 ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월 누락		수거· 교환

□ 완구 : 11개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
HUADA TOYS ((주)S.J) 031- 922-6669	중국	B366R007 -3001	아카이즈 AUDI Q7	ㅇ 프탈레이트가소제(DEHP,DBP) 166배 초과 - 안테나연질흰색 0.6, 16.0 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
LEYUTOYS (반디) 055- 321-7734	중국	B364R1988-4001	BI-5	ㅇ 총납 2.23배 초과 - 전선끝 부분원형검정 670 mg/kg (기준치 300 mg/kg이하) ㅇ 프탈레이트가소제(DEHP,DBP) 37배 초과 - 전선끝 부분원형검정 2.6, 1.1 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
Guangdong A.D Toys. CO.,LTD ((주)아이산업) 042- 637-5400	중국	B361R017 -7006	Al 1202 SERIES	ㅇ 총납 127.93배 초과 - 금속 USB잭 원형 38 380 mg/kg (기준치 300 mg/kg이하) ㅇ 니켈용출량 4.40배 초과 - 드라이버 2.2 ㎍/㎠/week (기준치 0.5 ㎍/㎠/week이하)		수거· 교환
DONGGUAN LOK FOK PLASTIC & ELECTRONIC LTD. ((주)미미월드) 031- 425-2304	중국	B361R5299-3001	슈팅로봇축구	ㅇ 니켈용출량 2.0배 초과 - 금속구슬 1.0 ㎍/㎠/week (기준치 0.5 ㎍/㎠/week이하) ㅇ 프탈레이트가소제 DEHP 98.0배 초과 - 바퀴연질검정 9.8 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환· 수리
Paragon Child Products ((주)파파야9) 051- 524-0767	중국	B364R1779-4001	BMW X5	ㅇ 총납 50.33배 초과 - AV금속잭 15 100 mg/kg (기준치 300 mg/kg이하)		수거· 교환
XINGHUI ((주)대호종합상사) 031- 726-1119	중국	B363R408 -4001	XHLC-EV-SERIES (에쿠스)	ㅇ 총납 32.34배 초과 - AV금속잭 9 704 mg/kg (기준치 300 mg/kg이하) ㅇ 총카드뮴 8.28배 초과 - 유광은색테이프 621 mg/kg (기준치 75 mg/kg이하) ㅇ 프탈레이트가소제 DEHP 50.0배 초과 - 유광은색테이프 5.0 % (기준치 0.1 % 이하)		수거· 교환
주주 컴퍼니 031- 879-8015	-	B363R370-3001	벤츠 ML350	ㅇ 총납 2.51~23.97배 초과 - AV전선검정 753 mg/kg - AV전선끝원형 2 229 mg/kg - AV금속잭 7 191 mg/kg (기준치 300 mg/kg이하) ㅇ 프탈레이트가소제 1.6~65.20배 초과 - 전선류 DEHP, DBP, BBP 0.16%~6.52% (기준치 0.1 % 이하) - 전선류 DINP 3.16%~15.02% (0.1%넘을시 경고문구 필요) ㅇ 표시사항 미비 - 표시사항 누락		수거· 교환
TOY VENTURE (보라매 완구) 031- 683-4070	중국	B364R116-9002	물총	ㅇ 프탈레이트 가소제 200배 초과 - 호스(노랑) DBP 11.68 %, DEHP 8.32% (기준치 0.1% 이하)		수거· 교환
신광사 031- 404-7822	한국	B362A237-7001A	에디슨 4x4 큐브	ㅇ 프탈레이트 가소제 39.60배 초과 - 필름스티커 DEHP 3.96 % (기준치 0.1% 이하) ㅇ 표시사항미비 - 품명,주소,안전표시 누락		수거· 교환
S,H,T (㈜티에스티트레이딩) 02-428-9749	중국	B364R002-9017B	소꿉 놀이	ㅇ 프탈레이트 가소제 67.80배 ~70.20배 초과 - 가방테두리(노랑) DBP 0.06 %, DEHP 6.72 % - 투명필름(가방) DBP 1.81%, DEHP 5.21% (기준치 0.1% 이하)		수거· 교환
GLORY BRIGHT ENTERPRISE LTD (㈜한일맨파워) 02-579-0411	중국	B365R0813-2001	2012조립블럭	ㅇ 총납 4.12배 초과 - 바퀴(검정) 1,238 mg/kg (기준치 300 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트 가소제 73.5배 초과 - 바퀴(검정) DBP 2.92%, DEHP 4.43 % (기준치 0.1% 이하)		수거· 교환

□ 아동용섬유제품 : 4개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고 ) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
QUYNH ANH (㈜이랜드월드패션사업부) 02-2029-2485	베트남	-	NK9D44101U- 00	ㅇ 카드뮴 126.36배 초과 - 후드위 영문프린트 9,477 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거· 교환
- (㈜맥스피컴퍼니) 02-3444-4191	베트남	-	BK2XM8 자켓	ㅇ 알러지성 염료 검출 - DisperseBlue3 : 849.1 mg/kg, DisperseYellow3 : 81.0 mg/kg, DisperseRed1 : 434.4 mg/kg (기준 : 사용하지 말 것)		수거· 교환
쯔보신아 (S컴퍼니) 02-516-0342	중국	-	P1443P220	ㅇ 납 검출 34.24배 초과 - 주머니BROWN 인조가죽 : 3 082 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거· 교환
원우 (㈜꼬망스) 02-2232-7279	중국	-	P1441J008	ㅇ 납 검출 1.58~57.78배 초과 - 메인지퍼플라스틱(윗멈춤, 이빨, 아랫멈춤)178 mg/kg - 어깨지퍼플라스틱(윗멈춤, 아랫멈춤)155 mg/kg - 후드뒤지퍼플라스틱(윗멈춤, 이빨, 아랫멈춤)143 mg/kg - BROWN인조가죽(팔뚝, 후드밑) 5 201 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거· 교환

□ 유아용섬유제품 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
연태아가방 ((주)아가방앤컴퍼니) 02-527-5850	중국	B044R1636-3002	카오 CT	ㅇ 알러지성 염료 검출 - 소매안감(Disperse Blue 3 : 580.6 mg/kg, Disperse Yellow 3 : 135.5 mg/kg 검출) (기준: 사용하지 말 것) ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 - 루프 길이(오른쪽, 왼쪽 모든 부분: 110 mm) (기준 : 길이 75 mm를 넘지 않아야 함)		수거· 교환·

□ 어린이용장신구 : 2개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
푸른팬시 ( - ) 031- 908-6646	중국	-	프리티 자석 귀걸이	ㅇ 납 117.66~415.0배 초과 - 파란색큐빅-반짝: 87,250 - 연두색큐빅-반짝: 35,300 - 분홍색큐빅-반짝: 124,500 (기준 : 300 mg/kg이하) ㅇ 카드뮴 29.73배 초과 - 빨간색큐빅-반짝: 2,230 (기준 : 75 mg/kg이하) ㅇ 표시사항미비 - 품명,수입자명,주소 및 전화번호 누락		수거· 교환
아동 악세사리사 (㈜큐티월드) 032- 674-1321	중국	B351R006-8001D	러블리 커플 반지	ㅇ 납 1.82~665배 초과 - 금속장식 : 716 - 분홍큐빅 : 199,500 - 하늘색큐빅 : 8,650 - 자주색큐빅 : 185,000 - 파란색큐빅 : 177,000 - 녹색큐빅 : 193,000 - 빨간색큐빅 : 548 (기준 : 300 mg/kg 이하) ㅇ 카드뮴 33.66배 초과 - 빨간색큐빅 : 2 525 (기준 : 75 mg/kg이하) ㅇ 표시사항미비 - 품명 누락		수거· 교환

□ 온열시트 : 3개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)티앤알 02-445-1983	한국	B506A001-2001	마제스틱 온열시트 커버	ㅇ 이상운전 부적합 - 측정치 : 190.5 ℃ (허용치 : 160 ℃를 넘어서지 말 것) ㅇ 표시사항 미비 - 정격입력, 제조년월 A/S번호 등 누락 - 사용설명서 사용상 주의사항 문구 누락		수거· 교환
- (VIP) 02-3394-4412	중국	-	코죤 겨울 온열시트 커버	ㅇ 절연내력 시험(절연파괴가 일어나지 말 것) 부적합 ㅇ 표시사항 미비 - 제조자명, 제조년월, 정격입력 미표기 - 사용설명서 사용상 주의사항 문구 미표기		수거· 교환
CAR BOSCH AUTO ACCESSORIES (SM한울) 032-676-8284	중국	B506R002-1001	아라나 온열시트	ㅇ 절연내력 시험(절연파괴가 일어나지 말 것) 부적합 ㅇ 표시사항 미비 - 사용설명서 문구 일부 누락		수거· 교환

□ 휴대용경보기 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
대명전자 02-419-7576	-	-	DS-217	ㅇ 연속사용시간 부적합 - 9 분 (기준치 20분 이상) ㅇ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조국 누락		수거· 교환

□ 폴리염화비닐관 : 8개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증(신고) 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
부일 055- 387-5353	한국	-	VG2 (호칭 지름 75 mm)	ㅇ 납 함량 11.90배 초과 - 1.19 wt % (기준치 0.1 wt %이하) ㅇ 두께 11.12% 미달 - 2.4 mm (기준치 2.7 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 46.67%미달 - 24 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ 표시사항 미비 - 전화번호, 제조연월, 제조자명 누락		수거· 교환
	한국	-	VG2 (호칭 지름 100 mm)	ㅇ 납 함량 12.60배 초과 - 1.26 wt % (기준치 0.1 wt %이하) ㅇ 두께 3.23% 미달 - 3.0 mm (기준치 3.1 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 46.67%미달 - 24 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ 표시사항 미비 - 전화번호, 제조국명, 제조연월, 제조자명 누락		수거· 교환
금성 (지에스) 055- 374-3008	한국	-	VG2 (호칭 지름 75 mm)	ㅇ 납 함량 4.70배 초과 - 0.47 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 두께 12.50% 미달 - 2.1 mm (기준치 2.7 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 57.78%미달 - 19 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - KC마크 누락		수거· 교환
	한국	-	VG2 (호칭 지름 100 mm)	ㅇ 납 함량 5.80배 초과 - 0.58 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 두께 12.91% 미달 - 2.7 mm (기준치 3.1 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 57.78%미달 - 19 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - KC마크 누락		수거· 교환
금강 055- 322-2035	한국	-	VG2 (호칭 지름 75 mm)	ㅇ 납 함량 11.50배 초과 - 1.15 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 두께 22.23% 미달 - 2.1 mm (기준치 2.7 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 53.34%미달 - 21 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - 품명, 종류, 길이, 제조연월, 제조자명, KC 마크 누락		수거· 교환
	한국	-	VG2 (호칭 지름 100 mm)	ㅇ 납 함량 11.40배 초과 - 1.14 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 두께 19.36% 미달 - 2.5 mm (기준치 3.1 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 55.56%미달 - 20 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - 품명, 종류, 길이, 제조연월, 제조자명, KC 마크 누락		수거· 교환
대진산업 043- 832-9944	한국	-	VG2 (호칭 지름 75 mm)	ㅇ 납 함량 8.40배 초과 - 0.84 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 인장항복강도 42.23%미달 - 26 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - 전화번호 ,KC마크 누락		수거· 교환
	한국	-	VG2 (호칭 지름 100 mm)	ㅇ 납 함량 9.00배 초과 - 0.90 wt % (기준치 0.1 wt % 이하) ㅇ 두께 12.91% 미달 - 2.7 mm (기준치 3.1 mm 이상) ㅇ 인장항복강도 42.23%미달 - 26 Mpa (기준치 45 Mpa 이상) ㅇ표시사항 미비 - 전화번호, KC마크 누락		수거· 교환

□ 음성 및 영상분배기 : 1개 제품

순번	제조업체 (제조국)	인증 번호	모델명	부적합 내용	제품사진	조치 내용
1	Grace & Bless Electronic Co., Ltd. 031- 372-4306	XU090064 -9001A	SG-1500	ㅇ 절연거리(최중결함) - 트랜스포머 내부 1차, 2차 간 연면․공간거리 부적합 ※ (기준) 공간거리 4.0 mm, 연면거리 5.0 mm (측정) 공간거리 0.0 mm, 연면거리 0.0 mm ㅇ 절연내력(최중결함) - 충전부와 외함 간 내전압(3,000Vac) 부적합 ㅇ 감전보호(최중결함) - 사용자접근부와 전원입력부 내부의 전원공급선 사이에는 이중절연이 필요하지만 기본절연만 확보 ㅇ 표시사항(경결함) - 안전정보, 이중절연기기 표시 등 누락		수거· 교환