생명의 바람 세상을 살리는 여성

서울YWCA 보도자료

*서울YMCA가 아니라 “서울YWCA”입니다. 기사 나갈 때 꼭 확인해주세요∼!!

--------------------------------------------------------

100-021 서울시 중구 명동 11길 20

(T.3705-6000 F. 3705-6066  http://www.seoulywca.or.kr)

소비자환경팀 최은주 부장, 박진선 간사(010-5660-8373)

이 자료는 1월 16일(금)부터 사용하시기 바랍니다. (방송·인터넷 매체는 1월 15일(목) 12시)

기능성 내의, 다양한 기능을 꼼꼼히 따져보고 선택해야

<‘비교공감’ 제2015-1호, 기능성 내의 가격・품질 비교정보 제공>

• 이번 조사 대상 기능성 발열 내의 제품 10개는 기타 제품들과 비교하여 절대 발열 온도가 평균 1.8℃ 높았음.

- 그러나, 입기만 하면 체감온도가 상승하는 것은 아니며, 발열이 일어나는 조건이 충족되어야 체감온도 상승 효과를 얻을 수 있음.

- 이에 따라 제품에 표시된 흡습발열, 광발열 등의 발열 원리를 확인한 후 본인의 사용 용도에 맞게 제품을 선택해야 함.

• 일부 제품의 경우, 혼용률이 실제와 다르게 표시됨

• 일부 기능성 표시 제품들은 표시된 기능(흡한속건, 항균 기능성 등)이 일반 내의에 비해 유의미하게 높지는 않은 것으로 나타났음.

• 폼알데하이드 등의 유해물질 함유 여부를 확인한 결과, 모든 제품이 기준에 적합했음.

• 기능성 내의류, 표시ㆍ관리 관련 가이드라인 마련되어야 함.

- ‘히트○○', '○○히트’ 등 발열 기능에 대한 소비자의 기대를 유발하는 제품은 많지만, 이러한 기능에 있어 표준화된 시험방법 및 평가기준이 확립되어 있지 않음.

-  또한 많은 제품들이 다양한 기능성을 표시ㆍ광고하고 있지만 이에 대한 확인 및   관리가 미흡한 것으로 나타나, 이를 보완할 제도적 장치의 마련이 필요함.

◇ 패션성과 기능성을 겸비한 내의 제품의 출시가 늘어나는 등 내의시장이 급성장하고 있다.

◇ 서울YWCA(회장 차귀숙)는 소비자들의 합리적인 선택을 지원하기 위해 이너웨어, 대형 캐주얼, 아웃도어 브랜드 등 총 14개 브랜드에서 생산ㆍ 판매되고 있는 기능성 내의 21개 제품(일반 내의 제품 3개 포함)에 대한 가격과 품질을 비교 분석하였다.

◇ 본 조사 결과는 정부 3.0 달성 차원에서 ‘스마트컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)’

‘비교공감’란을 통해 제공될 예정이다.

1. 시험 대상 제품

□ 기능성 내의 제품을 출시 판매하고 있는 브랜드의 시장 점유율을 고려하여 이너웨어, 대형 캐주얼 패션, 아웃도어 브랜드를 포함한 총 14개 사, 21종 (일반 내의 3개 제품과 기능성 내의 18개 제품)의 제품을 시험 대상으로 선정하였음.

<시험 대상 제품>

브랜드		제품명	모델	제품특성	가격	제조/원산지
이너 웨어 브랜드	BYC	보디히트 U넥 9부 여상하 3호	BYL4901	광발열, 흡한속건 항균/소취	45,000	㈜BYC/한국
		양면여상하 3호	LYL3004	일반*	25,900	㈜BYC/한국
	남영 비비안	PYROCLE - 바디핏	LG7927,7927P	경량, 보온	94,000	㈜남영비비안/한국
		마이크로 모달 상의	LG7906	일반*	32,000	㈜남영비비안/한국
	신영 와코루	비너스 플라이히트	VLG1652C(상의), ,VLG1652L(하의)	원적외선 방출 항균소취	78,000	㈜신영와코루/한국
		비너스 V - sports	VLG2556S	일반*	49,000	㈜신영와코루/한국
	좋은 사람들	여성HEAT내의 - XF series(보디가드)	BMWIQE04	흡습발열	29,900	㈜좋은사람들/중국
		와우웜(WOWWOM) 메가히트(제임스딘)	JPWIQ8T1,JPWIQ8B1	흡한속건	70,000	㈜좋은사람들/한국
	쌍방울 트라이	르네즈 TRY 발열내의 남내복 3호	TNMLSF8	흡습보온	19,900	㈜쌍방울/한국
		에코핫F여내복14호	TNW9FF1	항균	9,900	㈜쌍방울/중국
대형 캐주얼 패션	유니클로 (FRL코리아)	히트텍U넥T(8부)	BS-O52C-KR	흡습발열 항균	19,900	㈜유니클로/베트남
		히트텍 레깅스(10부)	BS0017CP-KR		19,900	㈜유니클로/중국
		EXTRA WARM 크루넥T(긴팔)	BS0017CP-KR		24,900	㈜유니클로/중국
	이마트 데이즈	히트필 DZ스포츠인팅 9부 상하의	PLWIQE01, PLWIQE05	흡한속건	25,600	㈜좋은사람들/베트남
	롯데마트	울트라히트 발열 보온내의	여성9부 상하세트	흡습발열	19,800	㈜한국마루베니/중국
	베이직 하우스	웜 에센셜 긴팔 라운드넥	HNTS7291	흡습발열	29,800	㈜비전21/베트남
		웜 에센셜 10부 레깅스	HNPT7291
	이랜드 스파오	웜히트 긴팔 라운드넥	SPWR449U99-01	흡습발열 항균방취	25,800	이랜드리테일/ 인도네시아
		웜히트 레깅스 9부	SPWR449U05
아웃 도어 브랜드	블랙야크	익스트림 피크(EXTREME PEAK)	B3XM29, B4XM22	흡습속건	156,000	이오/베트남
	K2	우먼스 웜바디 상하 세트	KWF14814	항균, 흡한속건	56,000	케이투코리아(주)/한국
	코오롱 스포츠	X WARM(스포츠 언더웨어)	상의(K-YQW4501-1-01)	흡습발열 항균항취	130,000	㈜리미츠/한국
			하의(K-YQW4555-1-01)
	컬럼비아	옴니히트	상의(CU4-AR8020-010)	흡한속건, 항균 체열반사	90,000	MAS ACTIVE LIMITED/ 스리링카
			하의(CU4-AR6525-010)

* 시험대상 제품 중 일반 내의 3개 제품은 제품 특성을 ‘일반’으로 표시함.

2. 시험 · 평가 항목 및 방법

□ 시험 항목 ‧ 방법은 섬유제품분야의 시 험분석 전문가의 자문을 통하여 물리적 내구성, 염색성, 기능성 등의 14개 항목과 안전성의 3개 항목으로 결정하였다.

<시험 항목‧ 내용>

시험 항목

내     용

품질

혼용률(%)

[가정용 섬유제품 부속서 1] 7.1항 “섬유의 조성 및 혼용률 표시”를 적용하여 적합성 판별.

제품별 표시사항

[가정용 섬유제품 부속서 1] 6. 표시사항 및 표시 방법에 따라 표기되어 있는지 확인 [별표 1 참고].

(혼용률, 제조자(또는 수입자명), 제조국명, 취급상 주의사항, 표시자 주소 및 전화번호 등)

물리적

내구성

필링(급)

천의 표면에 나와 있는 잔털이 외부 마찰에 의해 동그랗게 뭉쳐지는 정도를 1급부터 5급으로 나누어 평가. ⇒ 5급에 가까울수록 우수함.

염색성

마찰견뢰도

(급)

염색된 섬유제품을 사용할 때 다른 제품과 마찰되어 염료가 묻어나는 오염 정도를 측정하는 방법으로 건식과 습식시험이 있음.

⇒ 5급에 가까울수록 우수함.

세탁견뢰도

(급)

염색된 섬유제품을 가정이나 세탁소에서 세탁할 때 발생할 수 있는 염료의 저항성을 측정하는 방법으로 세탁처리한 후, 시험편의 변퇴색 정도와 오염포의 오염 정도를 판정.

물견뢰도

(급)

염색물의 물에 대한 저항성을 측정하는 방법. 시험편을 상온의 증류수에 충분히 침지한 후, 땀시험기를 이용하여 일정한 하중으로 일정온도에서 일정시간 동안 방치한 후 시험편의 색상변화와 오염포의 오염정도를 판정.

땀견뢰도

(급)

인체에서 배출되는 땀액이 염색물에 미치는 영향을 측정하는 시험. 시험편을 상온의 인공땀액(산성, 알칼리성)에 충분히 침지한 후, 땀시험기를 이용하여 일정한 하중으로 일정온도에서 일정시간 동안 방치한 후 시험편의 색상변화와 오염포의 오염정도를 판정.

* 변퇴색 : 1급 ~ 5급 구분 판정, 5급에 근접할수록 색상의 변화가 적은 상태

* 오  염 : 1급 ~ 5급 구분 판정, 5급에 근접할수록 다른 제품을 오염시킬 가능성이 적은 상태

기능성

신장률 / 회복률

일정한 하중 아래에서 원단의 신장률을 일단 측정. 이후 일정한 외력을 일정시간동안 주고 이를 제거하여, 회복되는 정도를 측정.

흡수속도

흡수성은 (27±2)℃의 증류수가 들어 있는 용기에 시험편의 한쪽 끝을 잠기도록 하여 10분이 경과한 후 모세관 현상으로 물이 상승한 높이(mm)를 측정.

건조속도

시험편을 (27±2)℃의 증류수에 침지시켜 표준상태의 시험실 내에 방치한 후, 자연 건조될 때까지의 시간(min)을 측정.

보온성

상온의 발열체에 시험편을 덮지 않은 상태와 덮은 상태에서의 방열손실을 구하여 계산.

항균성

항균 가공 제품과 대조 시험편에 시험균을 접종하여 배양한 후, 생균수를 측정하여 항균 가공 제품과 대조 시험편을 비교함.

소취성능

암모니아 가스(100 mg/kg) 3L를 시험편이 들어 있는 5L의 팩에 주입하고 2시간 후의 가스 농도를 측정.

흡습발열

섬유 소재가 수분에 의해 발열/흡열하는 성질을 측정하기 위해 특정 온도 하에서 습도를 저습에서 고습으로, 또는 고습에서 저습으로 변화시키며 시료의 온도 변화를 측정.

안전성

‘품질경영 및 공산품 안전관리법’ 안전품질표시 가정용 섬유제픔 부속서 1에 따라 폼알데하이드, pH, 아릴아민 등의 유해물질 함유여부를 확인.

<성인 내의류의 안전성 항목 및 기준>

유해물질	폼알데하이드	아릴아민	pH
허용 기준	75 ppm 이하	30 ppm 이하	4.0~7.5

3. 시험 · 평가 결과

보온 내의 시험결과(21개 제품)

상표명 (제품번호)	브랜드	표시가격 (원)	제품별 표시사항	섬유의 조성 또는 혼용률	내구성	염 색 성				기 능 성						안 전 성
					필링 (급)	마찰 견뢰도	세탁 견뢰도	물 견뢰도	땀 견뢰도	흡수 속도주1) (mm)	건조 속도 (min)	보온성 (%)	항균성주2) (%)	소취성능 (%)	흡습발열 (℃)	아릴 아민 (mg/kg)	폼알데하이드 (mg/kg)	pH
보디히트 U넥 9부 여상하 3호*	BYC	45,000	적합	적합	4	적합	적합	적합	적합	13/22	200	22	30.9 / 28.6	62.2	4.7 (광발열)	적합	적합	적합
양면여상하 3호	BYC	25,900	적합	부적합	3	적합	적합	적합	적합	-	-	21.8	-	-	-	적합	적합	적합
PYROCLE - 바디핏	남영비비안	94,000	적합	부적합	4-5	적합	적합	적합	적합	-	-	15.1	-	-	-	적합	적합	적합
마이크로 모달 상의	남영비비안	32,000	적합	부적합	3-4	적합	적합	적합	적합	-	-	11.4	-	-	-	적합	적합	적합
비너스 플라이히트	신영와코루	78,000	적합	부적합	4-5	적합	적합	적합	적합	-	-	11.8	29.1 / 34.3	44.1	-	적합	적합	적합
비너스 V - sports	신영와코루	49,000	적합	부적합	4-5	적합	적합	적합	적합	-	-	9.5	-	-	-	적합	적합	적합
여성HEAT내의 - XF series	좋은사람들 (보디가드)	29,900	적합	적합	4-5	적합	적합	적합	적합	-	-	17.1	-	-	5.4	적합	적합	적합
와우웜(WOWWOM) -메가히트	좋은사람들 (제임스딘)	70,000	적합	적합	4	적합	적합	적합	적합	84/95	205	36.2	-	-	-	적합	적합	적합
르네즈 TRY 발열내의 남내복 3호	쌍방울 (TRY)	19,900	적합	적합	4	적합	적합	적합	적합	-	-	11.7	-	-	7.9	적합	적합	적합
에코핫F여내복14호	쌍방울	9,900	적합	적합	4	적합	적합	적합	적합	-	-	20.2	99.9 / 99.6	-	-	적합	적합	적합
히트텍U넥T(8부)	유니클로	19,900	적합	적합	3	적합	적합	적합	적합	-	-	22.5	99.9 / 99.9	-	4.2	적합	적합	적합
주 1) Wale / Course 주 2) 황색포도상구균 / 폐렴균 * BYC의 보디히트 U넥 9부 여상하 3호는 제품에 표시된 대로 적외선 광발열(원사에 특수한 원료를 녹여 넣어, 인체나 태양에서 발생하는 적외선이 특수물질을 진동시켜서 분자 운동이 활발해져 열을 내는 원리) 기능이 있었으며 절대발열온도는 4.7℃로 나타났음.

상표명 (제품번호)	브랜드	표시가격 (원)	제품별 표시사항	섬유의 조성 또는 혼용률	내구성	염 색 성				기 능 성						안 전 성
					필링 (급)	마찰 견뢰도	세탁 견뢰도	물 견뢰도	땀 견뢰도	흡수 속도주1) (mm)	건조 속도 (min)	보온성 (%)	항균성주2) (%)	소취 성능 (%)	흡습발열 (℃)	아릴 아민 mg/kg	폼알데하이드 mg/kg	pH
히트텍 레깅스(10부)	유니클로	19,900	적합	적합	3	적합	적합	적합	적합	-	-	24.8	99.9 / 99.9	-	4.4	적합	적합	적합
EXTRA WARM 크루넥T(긴팔)	유니클로	24,900	적합	적합	3	적합	적합	적합	적합	-	-	30.4	99.9 / 99.9	-	5.5	적합	적합	적합
히트필 DZ스포츠인팅 9부 상하의	데이즈 (이마트)	25,600	적합	적합	4-5	적합	적합	적합	적합	0/0	225	24.1	-	-	-	적합	적합	적합
울트라히트 발열 보온내의	Basic icon (롯데마트)	19,800	적합	적합	4-5	적합	적합	적합	적합	100 / 101	195	16.9	-	-	4.6	적합	적합	적합
웜 에센셜 긴팔 라운드넥 /10부 레깅스	베이직하우스	29,800	적합	적합	3	적합	적합	적합	적합	-	-	20.3	-	-	4.6	적합	적합	적합
웜히트 긴팔 라운드넥 /레깅스 9부	스파오 (이랜드)	25,800	적합	적합	3-4	적합	적합	적합	적합	-	-	15.0	20.0 / 31.4	99.9	7.1	적합	적합	적합
익스트림 피크 (EXTREME PEAK)	블랙야크	156,000	적합	적합	3-4	적합	적합	적합	적합		-	18.1	-	-	-	적합	적합	적합
우먼스 웜바디 상하 세트	K2	56,000	적합	적합	4-5	적합	적합	적합	적합	5/5	160	23.0	32.7 / 34.3	-	-	적합	적합	적합
X WARM (스포츠 언더웨어)	코오롱스포츠	130,000	적합	적합	3-4	적합	적합	적합	적합	-	-	24.4	98.6 / 99.2	99.9	4.6	적합	적합	적합
옴니히트	컬럼비아	90,000	적합	적합	4-5	적합	적합	적합	적합	8/5	145	15.0	18.2 / 17.1	-	-	적합	적합	적합
참고 기준 : 1. 한국소비자원 섬유제품 권장품질 기준(내구성, 염색성) 2. ‘품질경영 및 공산품 안전관리법’ 안전품질 표시 가정용 섬유제품 부속서 1(안전성) 3. 기능성 평가는 항목별 기능이 우수한지 열등한 지의 기준이 정하여 지지 않아, 전문가 자문을 거쳐 상대 평가함.		-	-	-	3-4 이상	건: 4 습: 3	변: 4 오: 3	변: 4 오: 3	변: 4 오: 3	100mm 이상/ 3시간이내 건조 (국내기업)	100mm 이상/ 3시간이내 건조 (국내기업)	-	항균 90% 이상	글로벌 브랜드 통상 요청수준 80%	-	30ppm 이하	75ppm 이하	4.0 ~ 7.5

기능성 내의 품질 평가 결과 설명

■ 보온성 평가

○ 보온성은 외부 환경으로부터 인체의 체온을 유지하기 위한 성능으로 섬유소재 자체의 고유 열전도율에 크게 영향을 받지만 제품의 두께, 조직, 공기투과도 등 여러 가지 요인에 의해서도 결정된다.

○ 유니클로 “EXTRA WARM 크루넥T(BS0017CP-KR)”, 좋은사람들 “와우웜(WOWWOM) 제임스딘-메가히트(JPWIQ8T1, JPWIQ8B1)” 제품이 상대적으로 보온성이 우수한 반면, 신영와코루 “비너스 V-sports(VLG2556S)”와 “비너스 플라이히트(VLG1652C, VLG1652L)”, 남영비비안 “마이크로 모달 상의(LG7906)”, 쌍방울 “르네즈 TRY 발열내의 남내복 3호(TNMLSF8)” 등 두께가 얇은 제품들은 보온성이 상대적으로 떨어지는 것으로 나타났다.

■ 흡습발열 기능 평가

○ 최근 소비자들이 편안한 착용감과 활동성을 중시함에 따라 보온 내의의 두께가 얇아지고, 이는 보온성이 다소 떨어지는 결과로 이어진다. 이를 보완하기 위하여 다양한 발열 기능성을 부가한 제품들이 출시되고 있다.

○ 흡습발열은 활동 시 피부를 통하여 자연스럽게 발생되는 수분과 노출된 주변 환경의 수분을 섬유제품이 흡수하여 발열하는 것이며, 섬유는 소재별로 편차는 있지만 수분을 흡수하면 대부분 발열이 일어나게 된다. 흡습발열 기능은 1)가공재를 사용하거나, 2)섬유소재의 화학적 개질을 통하여 친수성을 높이는 방식으로 강화될 수 있다.

○ 이러한 기능은 일반적으로 상대습도를 낮은 조건에서 높은 조건으로 변경하면서 흡습발열 특성을 갖는 섬유 제품의 온도변화를 측정하는 방법으로 평가된다.

○ 발열효과를 정확하게 비교하기 위해서는 대조 시험편(가공 전 섬유제품)을 동시에 측정하여 상승온도 차이를 비교 분석하여야 하지만 시판 중인 보온내의는 대조편을 구할 수 없어 섬유 자체의 절대발열 온도를 측정하였다.

○ 해당 제품들을 조사ㆍ비교한 결과 기능성 발열 내의 10개 제품* (광발열 포함)이 기타제품보다 절대발열 온도가 평균 1.8℃ 높았으며 면이나 레이온계 섬유의 함량이 많은 제품들의 발열량이 높았다.

* BYC “보디히트 U넥 9부 여상하 3호(BYL4901)”, 좋은사람들 “여성HEAT내의 – XF series(보디가드)(BMWIQE04)”, 쌍방울 “르네즈 TRY 발열내의 남내복 3호(TNMLSF8)”, 유니클로 “히트텍U넥T(8부)(BS-O52C-KR)”, “히트텍 레깅스(10부)(BS0017CP-KR)” 및 “EXTRA WARM 크루넥T(BS0017CP-KR)”, 롯데마트 “울트라히트 발열 보온내의(여성9부 상하세트)”, 베이직하우스 “웜 에센셜 긴팔 라운드넥(HNTS7291)”과 “웜 에센셜 10부 레깅스(HNPT7291)”, 이랜드 스파오 “웜히트 긴팔 라운드넥(SPWR449U99-01)”과 “웜히트 레깅스 9부(SPWR449U05)”, 코오롱스포츠 “X WARM(K-YQW4501-1-01/K-YQW4555-1-01)”임

■ 흡한속건 기능 평가

○ 최근 레저문화가 급속도로 확산되면서 동절기에도 신체활동이 많아져 흡한속건 소재가 각광을 받고 있다.

○ 흡한속건성은 의복 내부의 쾌적한 상태를 유지하기 위해 인체에서 발생하는 땀을 신속히 흡수한 후에 단시간에 외부로 배출하여 건조되는 기능을 의미한다.

○ 흡한속건 기능이 표시된 6개사 제품 중 롯데마트 “울트라히트 발열 보온내의(여성9부 상하세트)”, 좋은사람들 “와우웜(WOWWOM) 메가히트(제임스딘) (JPWIQ8T1/JPWIQ8B1)” 제품이 상대적으로 우수하였지만, 나머지 4개 제품의 경우, 흡습성은 저조하고 건조성만 양호하였다.

- 특히 이마트 데이즈 “히트필 DZ스포츠인팅 9부 상하의(PLWIQE01, PLWIQE05)”, 컬럼비아 “옴니히트(CU4-AR8020-010/CU4-AR6525-010)”, K2 “우먼스 웜바디 상하 세트(KWF14814)”, BYC “보디히트 U넥 9부 여상하 3호(BYL4901)”는 수분의 흡수가 거의 일어나지 않는 것으로 나타났다.

■ 항균 · 소취 성능 평가

○ 항균성능이 표시된 제품 10개를 시험한 결과, BYC “보디히트 U넥 9부 여상하 3호(BYL4901)”, 신영와코루 “비너스 플라이히트(VLG1652C, VLG1652L)”, 이랜드 스파오 “웜히트 긴팔 라운드넥/웜히트 레깅스 9부(SPWR449U99-01/ SPWR449U05)”, 컬럼비아 “옴니히트(CU4-AR8020-010/CU4-AR6525-010)”, K2 “우먼스 웜바디 상하세트(KWF14814)” 등 5개 제품은 항균성이 일반 내의 제품에 비해 유의미하게 높지는 않은 것으로 나타났다.

○ 소취성능이 표시된 제품 4개를 시험한 결과, BYC “보디히트 U넥 9부 여상하 3호(BYL4901)”, 신영와코루 “비너스 플라이히트(VLG1652C, VLG1652L)” 등 2개 제품은 소취 성능이 80% 미만으로 나타났으며, 이랜드 스파오 “웜히트 긴팔 라운드넥/웜히트 레깅스 9부(SPWR449U99-01/SPWR449U05)”, 코오롱스포츠 “X WARM (K-YQW 4501-1-01 /K-YQW4555-1-01)제품은 상대적으로 우수한 것으로 나타났다.

■ 개별제품별 표시사항 준수 여부

○ ‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 안전품질표시 가정용 섬유제품 부속서1의 개별제품별 표시사항을 조사한 결과, 혼용률ㆍ제조자ㆍ제조국 등의 표시항목을 대부분 충족시키고 있었다.

○ 그러나, BYC “양면여상하 3호(LYL3004)”, 남영비비안 “PYROCLE-바디핏(LG7927,7927P)”과 “마이크로 모달 상의(LG7906)”, 신영와코루 “비너스 플라이히트(VLG1652C, VLG1652L)”와 “비너스 V-sports(VLG2556S)” 등 일부 제품은 라벨에 표기된 혼용률이 오차 허용치를 만족하지 못하거나, 라벨에 표시된 것과 다른 종류의 섬유를 사용한 것으로 나타났다.

■ 외부 마찰에 의한 필링 평가

○ 외부 마찰에 의해 발생하는 필링을 평가한 결과, 대부분의 제품이 ‘한국소비자원 섬유제품 권장품질기준’인 ‘3-4이상’을 만족하는 것으로 나타났다.

○ 그러나, 유니클로 “히트텍U넥T(8부)(BS-O52C-KR)”, “히트텍 레깅스(10부)(BS0017CP-KR)”, “EXTRA WARM 크루넥T(BS0017CP-KR)”, 베이직하우스의 웜 에센셜 긴팔 라운드넥/웜 에센셜 10부 레깅스(HNTS7291/HNPT7291), BYC “양면여상하 3호(LYL3004)” 등 3개사 제품은 3급으로 나타났다.

■ 세탁 등의 견뢰도 품질 평가

○ 세탁ㆍ마찰ㆍ물ㆍ땀 견뢰도를 평가한 결과, 모든 제품이 ‘한국소비자원 섬유제품 권장품질기준’을 만족하는 것으로 나타났다.

■ 폼알데하이드 등 유해물질 함유 여부 확인 결과

○ ‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 안전품질표시 가정용 섬유제품 부속서1의 내의류 규정에 따라 폼알데하이드, pH, 아릴아민의 함유 여부를 확인한 결과, 모든 제품이 기준에 적합하여 안전한 것으로 나타났다.

4. 보온 내의 선택 요령 및 사용정보

■  보온 내의는 피부에 직접적으로 접촉되는 제품이므로 제품 라벨의 KC 표시를 확인하여, ‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 안전품질표시 가정용 섬유제품 부속서 1의 유해물질 안전기준을 충족하는 제품인지 여부를 알아보아야 한다.

■ 소비자들은 주된 활동영역(실내 또는 실외), 운동량, 옷맵시, 가격 등을 고려하여 자신에게 적합한 내의를 선택해야 한다.

☑ 옷맵시를 중요하게 생각한다면 봉제선이 없는 제품(Seamless 제품)이나 봉제선이 도드라져 보이지 않는 제품 또는 두께가 얇고, 발열 기능이 있는 제품을 선택하는 것이 좋다.

☑ 겨울철 레포츠를 즐기는 소비자라면 운동시 편안함과 쾌적성을 확보하기 위하여 신축성이 뛰어나고, 땀을 배출한 후 신속히 건조되어 체온저하를 방지할 수 있도록 흡한속건과 발열 기능이 있는 제품을 선택하는 것이 좋다.

☑ 실내에서 주로 활동하는 사람은 활동성이 적기 때문에 다양한 기능 보유로 인해 가격인 비싼 제품보다는 촉감이 부드럽고, 보온성이 우수한 제품을 가격 대비 효용성을 고려하여 선택하는 것이 좋다.

☑ 기존의 관념을 탈피하여 내의도 패션화됨에 따라 본인의 스타일을 유지하면서도 추위를 막아줄 수 있는 제품이 시중에 다양하게 출시되고 있다. 이에 따라 소비자는 자신의 특성 및 기호에 맞는 제품을 선택할 것을 권한다.

5. 결론 및 제언

■ 발열내의의 발열효과는 원단 소재 및 개인의 활동성이나 땀 배출량에 따라 차이가 있으므로 제품 구입시 이를 신중하게 고려해야

○ 이번 시험 분석에서 절대발열 온도를 측정한 결과, 기능성 발열내의 제품이 일반  내의 제품 대비 평균 1.8℃ 높은 것으로 나타났으나, 제품의 발열 원리에 따른 기능성 발현 요건*이 충족되지 않으면 제품의 발열 기능이 착용 시의 보온성으로 이어지지 않는 것으로 파악되었다.

* 발열 원리 및 기능성 발현 요건

① 흡습발열 : 섬유가 인체로부터 발생한 수분 또는 주변 수분을 흡수하여 발열하는 것으로 인체활동이 많아 땀을 많이 흘리는 경우에 주로 그 기능이 발현됨. 흡습발열 제품의 발열량이 최대로 되기 위해서는 발열섬유의 주변에 일정한 습도조건이 형성되어야 함.

② 광발열 : 섬유가 빛을 흡수하여 자가 발열하는 기능성을 의미하며, 대부분 강한 빛을 장시간 받아야 발열량이 증대되는 특성이 있음.

○ 즉, 발열내의라 할지라도 입기만 하면 무조건 발열효과가 나타나는 것은 아니며, 피부가 건조하거나 활동성이 적은 사람에게는 발열 효과가 미미하거나 나타나지 않을 수 있으므로, 개인의 활동성 등 개별적 특성을 고려하여 구입할 것을 권한다.

■ 기능성 내의류, 표시 관리에 관한 가이드라인이 마련되어야

○ 일부 제품들은 흡한속건, 항균, 소취 등을 주요 기능으로 표시하고 있지만, 시판 중인 제품의 기능성을 시험한 결과, 일부 제품에서는 해당 기능이 저조하거나, 없는 것으로 확인되었다.

○ 제품 품질에 대한 신뢰성을 확보하기 위해서는 표시된 기능성을 제품이 지니고 있는지 여부를 확인·관리하는 절차가 마련되어야 한다.

■ 발열내의 상품에 대한 타당한 표시 기준 필요해

○ ‘발열내의’라는 새로운 개념의 내의가 돌풍을 일으키자 관련 제조사들은 ‘히트○○’, ‘○○히트’ 라는 제품을 출시하여, 발열/보온성이 강화된 제품임을 직간접적으로 홍보하고 있다.

○ 하지만, 일부 제품은 해당 기능을 지니지 않았음에도 이름만 ‘히트(heat)’ 라고 표기하여 발열 내의 제품으로 소비자가 오인할 소지를 제공하는 경우도 있었다.

○ 이에 따라 발열 내의 제품에 대해 소비자에게 믿을 만한 정보가 제공될 수 있도록 발열내의의 시험 및 표시에 관한 합리적인 기준 마련이 필요하다.

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			보디히트 U넥 9부 여상하 3호	양면여상하 3호	PYROCLE - 바디핏
제품
판매업체			㈜BYC	㈜BYC	㈜남영비비안
제품번호			BYL4901	LYL3004	LG7927,7927P
구입 가격(\)			\45,000	\25,900	\94,000
혼용률(%)		표시	[상의/하의] 아크릴 40% 폴리에스터 35% 레이온 20% 폴리우레탄 5%	[상의/하의] 원단 : 면 100% 레이스 : 폴리에스터 100%	[상의/하의] 원단 : 폴리에스터 85% 폴리우레탄 15%
		분석 결과	적합	[상의] 원단 : 면 100% 레이스: 자수사 폴리에스터 100% 지조직 나일론 100% [하의] 면 100%	[상의/하의] 원단 : 폴리에스터 92.3% 폴리우레탄 7.7%
			4	3	4-5
내구성		필링(급)
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	93.7	25.6	92.1
		신장회복률(%) (길이방향)	98.1	80.2	97.8
		흡수속도(mm)	Wale: 13 / Course 22	-	-
		건조속도(min)	200	-	-
		보온성(%)	22.2	21.8	15.1
		항균(%)	황색포도상구균: 30.9 폐렴균: 28.6	-	-
		소취(%)	62.2	-	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	-	-	-
		광발열(℃)	4.7	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			광발열, 보온, 소프트터치 흡한속건, 스트레치, 정전기 방지, 항균 소취, 보습 쾌적	-	경량성, 보온성

<참고> 기능성 내의 제품 관련 소비자 구매가이드

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			마이크로 모달 상의	비너스 플라이히트	비너스 V-sports
제품
판매업체			(주)남영비비안	(주)신영와코루	(주)신영와코루
제품번호			LG7906(상의)	상의: VLG1652C, 하의:VLG1652L	VLG2556S
구입 가격(\)			\32,000	\78,000	\49,000
혼용률(%)		표시	원단 : 레이온92%, 폴리우레탄 8% 레이스 : 나일론 70%, 폴리우레탄 30%	[상의/하의] 폴리에스터 83% 폴리우레탄 17%	[상의/하의] 나일론 63% 폴리우레탄 37%
		분석 결과	원단 : 레이온94.4% 폴리우레탄 5.6% 레이스 : 폴리에스터 75.3% 나일론 24.7%	[상의/하의] 폴리에스터 89.5% 폴리우레탄 10.5%	[상의/하의] 나일론 89.0% 폴리우레탄 11.0%
내구성		필링(급)	3-4	4-5	4-5
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	-	-	-
		신장회복률(%) (길이방향)	-	-	-
		흡수속도(mm)	-	-	-
		건조속도(min)	-	-	-
		보온성(%)	11.4	11.8	9.5
		항균(%)	-	황색포도상구균: 29.1 폐렴균: 34.3	-
		소취(%)	-	44.1	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	-	-	-
		광발열(℃)	-	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			-	플라이히트 원적외선방출, 항균 소취	-

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			여성HEAT내의-XF series(보디가드)	와우웜(WOWWOM) 메가히트	르네즈 TRY 발열내의 남내복 3호
제품
판매업체			(주)좋은사람들	(주)좋은사람들	(주)쌍방울
제품번호			BMWIQE04	JPWIQ8T1,JPWIQ8B1	TNMLSF8
구입 가격(\)			\29,900	\70,000	\19,900
혼용률(%)		표시	[상의/하의] 폴리에스터 61% 레이온 33% 폴리우레탄 6%	폴리에스터 91% 폴리우레탄 9%	[상의/하의] 레이온 80% 아크릴 20%
		분석 결과	적합	적합	적합
내구성		필링(급)	4-5	4	4
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	147.6	-	-
		신장회복률(%) (길이방향)	96.3	-	-
		흡수속도(mm)	-	Wale: 84 / Course 95	-
		건조속도(min)	-	205	-
		보온성(%)	17.1	36.2	11.7
		항균(%)	-	-	-
		소취(%)	-	-	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	5.4	-	7.9
		광발열(℃)	-	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			보온성, 흡습발열, 고신축성, 천연감성	면터치, 흡한속건, washable, 경량성	흡습보온, 보습성, 보온성

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			에코핫F여내복14호	히트텍U넥T(8부)	히트텍 레깅스(10부)
제품
판매업체			(주)쌍방울	㈜유니클로	㈜유니클로
제품번호			TNW9FF1	BS-O52C-KR	BS0017CP-KR
구입 가격(\)			\9,900	\19,900	\19,900
혼용률(%)		표시	[상의/하의 Set] 면 100%	폴리에스터 38% 아크릴 34% 레이온 18% 폴리우레탄 10%	폴리에스터 39% 아크릴 34% 레이온 18% 폴리우레탄 9%
		분석 결과	적합	적합	적합
내구성		필링(급)	4	3	3
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	23.8	78.9	79.2
		신장회복률(%) (길이방향)	75.5	97.8	97.8
		흡수속도(mm)	-	-	-
		건조속도(min)	-	-	-
		보온성(%)	20.2	22.5	24.8
		항균(%)	황색포도상구균: 99.9 폐렴균: 99.6	황색포도상구균: 99.9 폐렴균: 99.9	황색포도상구균: 99.9 폐렴균: 99.9
		소취(%)	-	-	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	-	4.2	4.4
		광발열(℃)	-	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			항균력, 신축성, 보온성	발열, 보온, 보습, 항균, 스트레치, 정전기방지, 형태유지	발열, 보온, 보습, 항균, 스트레치, 정전기방지, 형태유지

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			EXTRA WARM 크루넥T(긴팔)	히트필 DZ스포츠인팅 9부 상하의	울트라히트 발열보온내의
제품
판매업체			㈜유니클로	(주)이마트	롯데마트
제품번호			BS0017CP-KR	PLWIQE01, PLWIQE05	여성9부 상하세트
구입 가격(\)			\24,900	\25,600	\19,800
혼용률(%)		표시	아크릴 52% 레이온 28% 폴리에스터 15% 폴리우레탄 5%	[상의/하의] 겉감 폴리에스터 95% 폴리우레탄 5%	[상의/하의] 아크릴 40% 폴리에스터 33% 레 이 온 20% 폴리우레탄 7%
		분석 결과	적합	적합	적합
내구성		필링(급)	3	4-5	4-5
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	106	54.7	76.3
		신장회복률(%) (길이방향)	97.7	97.6	97.5
		흡수속도(mm)	-	Wale: 0 / Course: 0	Wale: 100 / Course: 101
		건조속도(min)	-	225	195
		보온성(%)	30.4	24.1	16.9
		항균(%)	황색포도상구균: 99.9 폐렴균: 99.9	-	-
		소취(%)	-	-	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	5.5	-	4.6
		광발열(℃)	-	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			발열, 보온, 보습, 항균, 스트레치, 형태유지	흡한속건, 소프트터치, 신축성, 형태안정성	흡습, 발열, 보온, 쾌적, 경량

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			웜 에센셜 긴팔 라운드넥/10부 레깅스	웜히트 긴팔 라운드넥/ 레깅스 9부	익스트림 피크 (EXTREME PEAK)
제품
판매업체			(주) 베이직하우스	이랜드리테일	(주)블랙야크
제품번호			HNTS7291, HNPT7291	SPWR449U99-01/ SPWR449U05	B3XM29/ B4XM22
구입 가격(\)			\29,800	\25,800	\156,000
혼용률(%)		표시	[상의/하의] 아크릴 36% 폴리에스터 33% 레이온 28% 폴리우레탄 3%	[상의/하의] 레이온 66% 아크릴 28% 폴리우레탄 6%	폴리에스터 50% 아크릴 28% 레이온 18% 폴리우레탄 4%
		분석 결과	적합	적합	적합
내구성		필링(급)	3	3-4	3-4
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	75.2	81.7	-
		신장회복률(%) (길이방향)	97.0	97.2	-
		흡수속도(mm)	-	-	-
		건조속도(min)	-	-	-
		보온성(%)	20.3	15.0	18.1
		항균(%)	-	황색포도상구균: 20.0 폐렴균: 31.4	-
		소취(%)	-	99.9	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	4.6	7.1	-
		광발열(℃)	-	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			흡습발열,수분케어,초경량보온,스트레치,상승발열	흡습발열,보온성,pH조절,항균방취,정전기제어,경량성,신축성	흡습발열 제품에는 기능성 언급없으나 제조자가 있다고 의사표현 함.

* 유해물질 허용기준 : 폼알데하이드(75 ppm 이하), 아릴아민(30 ppm 이하), pH(4.0~7.5)

제품명			우먼스 웜바디 상하 세트	X WARM (스포츠 언더웨어)	옴니히트
제품
판매업체			K2 코리아(주)	코오롱 인더스트리(주)	COLUMBIA KOREA
제품번호			KWF14814	상의: K-YQW4501-1-01/ 하의: K-YQW4555-1-01	상의: CU4-AR8020-010/ 하의: CU4-AR6525-010
구입 가격(\)			\56,000	\130,000	\90,000
혼용률(%)		표시	[상의/하의] 폴리에스터 92% 폴리우레탄 8%	[상의 겉감] 아크릴 74% 나일론 14% 지정외섬유 11% 폴리우레탄1% [상의 배색] 아크릴 68% 나일론 21% 지정외섬유 9% 폴리우레탄 2% [하의겉감] 아크릴 68% 나일론 21% 지정외섬유 9% 폴리우레탄 2%	폴리에스터 100%
		분석 결과	적합	적합	적합
내구성		필링(급)	4-5	3-4	4-5
품질	염색성	마찰	적합	적합	적합
		세탁	적합	적합	적합
		물	적합	적합	적합
		땀	적합	적합	적합
	기능성	신장률(%) (길이방향)	43.3	-	-
		신장회복률(%) (길이방향)	97	-	-
		흡수속도(mm)	Wale: 5 / Course: 5	-	Wale: 8 / Course: 5
		건조속도(min)	160	-	145
		보온성(%)	23.0	24.4	15.0
		항균(%)	황색포도상구균: 32.7 폐렴균: 34.3	(1)SKIN:황색포도상구균: 99.9 폐렴균: 99.9 (2)PURPLE 황색포도상구균: 97.2% 폐렴균 98.5	황색포도상구균: 18.2 폐렴균: 17.1
		소취(%)	-	(1)SKIN 99.9 (2)PURPLE 99.9	-
		흡습발열 (절대발열 ℃)	-	(1)SKIN 4.7 (2)PURPLE 4.4	-
		광발열(℃)	-	-	-
안전성* (KC)		아릴아민 (mg/kg)	적합	적합	적합
		폼알데하이드 (mg/kg)	적합	적합	적합
		pH	적합	적합	적합
제품에 표기된 기능성			항균력, 신축성, 보온성, 흡한속건	보온성, 흡습발열, 정전기방지, 항균/항취, 경량성, 평면봉제	체열반사, 항균, 흡습속건

[별첨] 시험분석 결과에 대한 관련업체 소명 및 시정 내용

시험분석 대상 제품 가운데 섬유 조성 및 혼용률이 잘못 표기된 제품은 이를 점검하여 표시상태를 개선했으며, 흡한속건과 항균, 소취 기능이 미흡하게 판명된 경우는 해당 기능 표시의 적정성을 검토하여 표시를 삭제하는 등 제품 라벨링에 정확한 제품 정보가 표시될 수 있도록 시정 조치하기로 함. 해당업체별 소명 및 시정 조치 내용은 아래와 같이 첨부함.

① BYC

ㆍ 보디히트 U넥 9부 여상하 3호(BYL4901) : 흡한속건 기능 표기를 수정하여 속건 기능만 표기하고, 항균 소취 표기는 제거 후 판매하기로 함

ㆍ 양면여상하 3호(LYL3004) : 향후 생산 제품에는 상의 레이스 지조직에 대한 혼용률을 표기하기로 함

② 남영비비안

ㆍ 마이크로 모달 상의(LG7906) : 원단(레이온 94%, 폴리우레탄 6%)과 자수(폴리에스터 75%, 나일론 25%)의 라벨 표기를 수정함(2014년 12월 16일)

<시정화면>

ㆍ PYROCLE-바디핏(LG7927, 7927P) : 제품에 사용된 폴리우레탄이 고온ㆍ고압에 매우 취약한 바, 편성 후 염색ㆍ가공처리 과정에서 용해되어 원단의 혼용률이 변경될 가능성이 확인됨. 이에 따라 가공이 완료된 편직물에 대해 2회 시험 결과를 기준으로 혼용률을 변경기재 하였음. 이는 2015년 3~4월 시즌에 출하되는 제품부터 확인 가능할 것임.

③ 신영와코루

ㆍ 비너스 플라이히트(VLG1652C, VLG1652L) : 혼용률 표기에 대해 시정조치할 예정이며, 제품에 사용된 “템텍스 스마트패브릭”이라는 섬유가 지닌 항균, 소취기능을 제품 라벨에 표시했으나, 제품 전체의 항균, 소취기능으로 오인될 소지가 있어 명확히 구분하여 수정 표기할 예정임

ㆍ 비너스 V-sports(VLG2556S) : 매장내 재고물량에 대한 라벨 표기를 2015년 1월 17일까지 수정하고, 향후 생산시 반영할 예정임

④ 이마트 데이즈

ㆍ 히트필 DZ스포츠인팅 9부 상하의(PLWIQE01, PLWIQE05) : 제품에 사용된 Cotna원사((주)효성)는 포근함과 흡한속건의 기능은 있으나 투박한 터치감이 있어 이를 완화하기 위해 실리콘유연제를 사용하였음. 이로 인해 제품의 흡습성이 감소되어, 표시 내용과 달리 흡습성이 “0”으로 나타났지만, 제품을 여러 회(7회 이상) 세탁시 실리콘 유연제가 탈락하여 흡습성이 회복되는 현상을 보이는 것으로 확인됨.

시험 분석 결과를 통보받은 후, 해당 제품의 판매를 중단하고, 보유재고 총 24,604장의 제품에 대해서는 표시사항의 ‘흡한속건’ 관련 문구를 삭제하여 2014년 12월 26일부터 판매를 재개함

[수정 내용]

→

<전>                                   <후>

⑤ 이랜드 스파오

ㆍ 웜히트 긴팔 라운드넥, 레깅스 9부(SPWR449U99-01, SPWR449U05) :

해당 제품의 “항균 방취”부분은 발열기능 원단의 소취성(99.9%)에 대한 기능성을 확인하고 소취에 대한 성능이 항균으로부터 발생하였다고 판단/기재하였으나, 시험분석 결과, 항균기능이 미흡한 것으로 확인되어 제품 표시사항을 수정하여 판매함

[수정 내용]

→

<전>                                     <후>

⑥ 블랙야크

ㆍ 익스트림피크(B3XM29티셔츠, B4XM22팬츠) : 해당 제품은 발열 및 흡한속건 기능이 없는 제품이나 판매 정보의 오류가 있어 워크북 및 홈페이지 정보를 수정(2014년 10월 중순)하여 해당 제품이 흡한속건 기능이 없는 제품임을 명시함(제품 자체에는 관련 기능에 대한 표시는 없었음)

⑦ K2

ㆍ 우먼스 웜바디 상하 세트(KWF14814) :

1) 흡습기능: ㈜효성의 ‘에어로웜’ 원단은 흡수성이 80이상으로 확인되나, 겨울 내의의 기모처리를 위한 유연제 사용시, 발수 기능에 의해 흡습기능이 저하된 것으로 보이며, 1~2회 세탁시 유연제 성분이 사라져 흡습성이 회복되는 현상을 보임.

2) 항균기능: 케이스 뒷면 세부사항이나 라벨에는 ‘항균’ 내용을 표시하지 않았으나, 포장 옆쪽에 자사 제품의 일반 표기사항으로 ‘항균’ 내용이 표시된 바, 소비자 오인 소지를 없애기 위해 관련 내용을 수정함