1. 시험 대상 제품

□ 시장 점유율이 높은 중 ∙ 소형 승용차에 장착되는 에어컨 필터 중 현대자동차, 쌍용자동차, 르노삼성, 지엠(GM) 쉐보레 자동차의 OEM 부품* 4종류와 규격품**  (일반 필터와 기능성 필터) 11종류를 포함, 총 15개 종류의 제품을 선정함.

* OEM 부품(Original Equipment Manufacturing): 주문자 상표부착방식 부품이며, 주문자의 의뢰에 따라 주문자의 상표를 부착하여 제작되는 부품

** 규격품: 부품 제조업자가 자체 브랜드로 생산한 부품

종류	브랜드	제조사	제품명	모델명	가격(원)
일반	한국 지엠 (GM)	한국 지엠 (GM)	GM#13271190	GM#13271190	14,300
일반	쌍용자동차	쌍용자동차	AIR FILTER ASSY	6811634000	14,500
일반	르노삼성	르노삼성	FILTER-AIR CLEANER	84384-31100-ZO	16,800
일반	이마트	(주)훠링	플러스메이트 자동차용 공기청정필터	아반떼HD용	6,000
일반	한라비스테온공조(주)	한라비스 테온공조(주)	AIRCON FILTER	97133-3K000	8,000
항균	현대모비스	한국쓰리엠	항균 항곰팡이 에어컨히터 필터	97133 3SAA0-BR	9,840
항균	두원	(주)두원전자	4계절용 그린에어컨/히터필터	SM5(전)구형용	9,100
항균	두원	(주)두원전자	NEW두원 항균필터	QACA091-55PT	9,400
항균	3M	한국쓰리엠	3M 자동차용 항균 정전 필터	SM5장착용	11,000
항균	보쉬	보쉬	MICROCLEAN SY 531	97133-2B010	15,000
항균	카포스 연합회	㈜에이펙 코리아	실내공기정화필터	NF소나타용	19,000
항균+ 활성탄**	보쉬	보쉬	AERISTO CY 476	97133-2G000	21,000
항균+ 활성탄	카포스 연합회	엠투	프리미엄 콤비네이션 필터	라세티프리미어용	22,300
항균+ 활성탄	엘지(LG) 하우시스	엘지(LG) 하우시스	프리미엄 에어컨필터 캐비너 프로	AAC2H05500	26,500
항균+ 활성탄	불스원	불스원 신소재	자동차용 에어컨 히터필터	NF소나타용	50,000

[표 1] 시험 대상 제품

* ・OEM 부품 브랜드: 한국 지엠(GM), 쌍용자동차, 르노삼성, 현대모비스

・규격품 브랜드: 이마트, 한라비스테온공조(주), 두원, 3M, 보쉬, 카포스연합회, 엘지(LG)하우시스, 불스원

** 활성탄 필터: 활성탄을 사용해서 차내 공기에 포함된 유해성분이나 냄새를 제거하는 필터. 활성탄이란, 기체나 액체에 포함되는 불순물을 흡착하는 성질을 활성화(강화)한 탄(炭)을 말함.

2. 시험 항목 ‧ 방법

□ 초기 압력 손실, 미세먼지 제거 효율(초기 분별 제거 효율), 유해 가스 제거

효율(활성탄 필터만 시험), 항균도, 항곰팡이성, 냄새, 휘발성 유기화합물(VOCs)

방출량, 탈취율, 광고 · 표시사항 등의 항목을 측정함.

【표 2】 시험 평가 항목

시험 항목	시 험 조 건	시험 규정
초기 압력 손실	・초기 압력 손실은 필터에 공기가 통과할 때 이를 차단하는 압력을 말하며, 압력 손실이 적을수록 필터를 통해 차량 내부로 공기는 잘 통과함. 단, 여과 성능이 우수하다고 볼 수는 없음. ・100㎥/h~600㎥/h 까지 50㎥/h 씩 공기의 흐름량을 증가시켜 필터 상부와 필터 하부의 압력차를 측정함.	DIN* 71460-1
미세먼지 제거 효율(%) (=초기 분별 제거 효율)	・특정 크기의 분진을 제거하는 능력으로, 백분율(%)로 표시됨. ・필터를 통과하는 미세먼지(10μm 이하의 직경을 가진 입자)들을 막아주는 능력을 말하며, 제거 효율(%)이 높을수록 미세먼지 차단효과가 높음.	DIN 71460-1
유해가스 제거 효율	・시험 시작 후부터 1분, 5분에 도달했을 때의 차량 내의 유해가스 농도를 측정하여, 필터에 의해 가스가 제거되는 효율을 평가함.	DIN 71460-2
항균도	・KS K 0693의 절차에 따라 대조편 6검체 및 시험편 3검체를 각각 0.4g씩 채취하여 멸균함. ・이후, 희석액 1.0㎖와 배지를 섞어 (37±1)℃에서 24~48시간동안 배양하여 접종 직후의 생균수를 측정함.	KS K 0693
항곰팡이성	・균주 5가지의 포자를 조절하여 포자 현탁액을 제조함. ・불완전배지 위에 접종된 시험편을 (29±1)℃에서 4주 동안 배양하고, 곰팡이 증식정도 관찰함. ・등급 : 0=현미경으로 관찰이 안 됨. 1= 육안 관찰은 불가능. 현미경으로는 관찰 가능함. 2= 시편의 25%미만으로 자라남. 3= 시편의 25~50%미만으로 자라남. 4= 시편의 50~100%미만으로 자라남. 5= 시편을 완전히 덮음.	ISO* 846 METHOD A
냄새	・필터 자체의 냄새를 6단계로 구분하되, 냄새의 강도는 0.5 단위로 세분하여 판정한 후, 평균값을 산출함. ・1~3등급을 합격으로 함.	MS*300-34
휘발성 유기화합물 (VOCs)**방출량	・시편을 3L 샘플링백에 넣고 일정 온도로 가열하여 방출되는 VOCs와 알데하이드류를 각각 채취하여 분석함.	MS300-55
탈취율(%)	・필터 내부에 가스투입 후 남아있는 가스 농도를 측정함.	가스검지관법
광고·표시사항	・성능과 관련된 사항들의 표시함.

* DIN (Deutsches Institute fuer Nomung): 독일규격협회

ISO (International Standardization Organization): 국제표준화기구

MS (Material Specification): 현대자동차기술표준기준

**VOC (Volatile Organic Compound): 휘발성 유기화합물

성능종류	브랜드	제조사	제품명	초기압력손실		미세먼지 제거효율		유해가스 제거효율			항균도		항곰팡이성	냄새 시험		VOCs			탈취율	가격
				Air flow rate(㎥/h)	Pa	Particle size(㎛)	%	%			%		등급	급		㎍/㎥			%	원
																	필터	지지대
일반필터	한국GM	한국GM	GM# 13271190	100	4.8	0.3~0.5	77.0	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출	미검출	2.3	14,300
				200	12.3	0.5~1.0	79.4		5분	-	균주2	0		건	2.0	톨루엔	미검출	116.9
				300	23.6	1.0~3.0	84.0	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출	미검출
				400	36.7	3.0~5.0	94.2		5분	-						자일렌	미검출	5.1
				500	52.8	5.0~10.0	93.0									스티렌	미검출	미검출
				600	71.8											폼알데하이드	0.6	0.7
																아세트알데하이드	0.1	0.2
																아크롤레인	미검출	미검출
일반필터	쌍용자동차	쌍용자동차	AIR FILTER ASSY	100	6.7	0.3~0.5	62.6	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	2.0	벤젠	미검출	미검출	4.6	14,500
				200	17.2	0.5~1.0	68.8		5분	-	균주2	0		건	3.0	톨루엔	미검출	386.9
				300	32.8	1.0~3.0	83.1	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출	9.6
				400	50.7	3.0~5.0	88.5		5분	-						자일렌	미검출	15.5
				500	71.3	5.0~10.0.	89.9									스티렌	미검출	미검출
				600	94.5											폼알데하이드	0.7	0.7
																아세트알데하이드	0.1	0.2
																아크롤레인	미검출	미검출
일반필터	르노삼성	르노삼성	FILTER- AIR CLEANER	100	5.1	0.3~0.5	54.1	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출	미검출	5.4	16,800
				200	13.4	0.5~1.0	59.0		5분	-	균주2	0		건	2.0	톨루엔	23.5	127.6
				300	24.6	1.0~3.0	66.2	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출	미검출
				400	39.9	3.0~5.0	73.2		5분	-						자일렌	미검출	미검출
				500	57.0	5.0~10.0	76.0									스티렌	미검출	미검출
				600	77.9											폼알데하이드	0.8	4.7
																아세트알데하이드	0.1	0.2
																아크롤레인	미검출	미검출
일반필터	이마트	(주)훠링	플러스메이트 자동차용 공기청정 필터	100	15.6	0.3~0.5	65.5	Duration of adsorption	1분	-	균주1	99.9	0	습	2.0	벤젠	미검출	미검출	8.0	6,000
				200	33.5	0.5~1.0	74.4		5분	-	균주2	99.9		건	3.0	톨루엔	5.7	172.1
				300	55.4	1.0~3.0	84.9	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출	6.9
				400	77.3	3.0~5.0	92.8		5분	-						자일렌	미검출	7.0
				500	102.5	5.0~10.0	94.3									스티렌	미검출	미검출
				600	129.0											폼알데하이드	1.3	9.0
																아세트알데하이드	0.1	0.2
																아크롤레인	미검출	미검출

3. 시험 결과표

성능종류	브랜드	제조사	제품명	초기압력손실		미세먼지 제거효율		유해가스 제거효율			항균도		항곰팡이성	냄새 시험		VOCs				탈취율		가격
				Air flow rate(㎥/h)	Pa	Particle size(㎛)	%	%			%		등급	급		㎍/㎥				%		원
																	필터		지지대
일반필터	한라 비스테온공조(주)	한라 비스테온 공조(주)	AIRCON FILTER	100	3.7	0.3~0.5	77.5	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	2.0	벤젠	미검출		미검출	1.1		8,000
				200	9.1	0.5~1.0	79.0		5분	-	균주2	0		건	3.0	톨루엔	미검출		154.3
				300	16.6	1.0~3.0	82.9	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출		미검출
				400	25.5	3.0~5.0	88.4		5분	-						자일렌	미검출		미검출
				500	35.6	5.0~10.0	93.7									스티렌	미검출		미검출
				600	48.2											폼알데하이드	0.4		0.7
																아세트알데하이드	0.1		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
항균필터	현대 모비스	한국쓰리엠	항균· 항곰팡이 에어컨히터필터	100	5.4	0.3~0.5	43.8	Duration of adsorption	1분	-	균주1	99.9	0	습	1.0	벤젠	미검출		미검출	8.7		9,840
				200	12.5	0.5~1.0	47.6		5분	-	균주2	99.9		건	2.0	톨루엔	31.7		300.2
				300	22.0	1.0~3.0	65.4	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출		8.3
				400	32.2	3.0~5.0	76.6		5분	-						자일렌	미검출		13.8
				500	43.6	5.0~10.0	87.3									스티렌	미검출		미검출
				600	57.6											폼알데하이드	0.9		0.8
																아세트알데하이드	0.1		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
항균필터	두원	㈜두원 전자	4계절용 그린에어컨/히터필터	100	7.4	0.3~0.5	10.6	Duration of adsorption	1분	-	균주1	99.9	0	습	1.0	벤젠	미검출		미검출	10.2		9,100
				200	18.4	0.5~1.0	18.9		5분	-	균주2	99.9		건	2.0	톨루엔	미검출		71.1
				300	33.3	1.0~3.0	38.5	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출		10.7
				400	49.7	3.0~5.0	56.2		5분	-						자일렌	미검출		39.8
				500	68.4	5.0~10.0	69.0									스티렌	미검출		미검출
				600	91.1											폼알데하이드	1.0		1.0
																아세트알데하이드	0.2		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
항균필터	두원	㈜두원 전자	NEW두원항균필터	100	6.8	0.3~0.5	42.8	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출		미검출	12.0		9,400
				200	17.0	0.5~1.0	43.8		5분	-	균주2	0		건	2.0	톨루엔	13.2		254.5
				300	28.7	1.0~3.0	61.8	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출		9.6
				400	43.8	3.0~5.0	80.1		5분	-						자일렌	미검출		11.1
				500	61.0	5.0~10.0	87.7									스티렌	미검출		6.7
				600	79.8											폼알데하이드	1.2		7.6
																아세트알데하이드	0.1		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
성능종류	브랜드	제조사	제품명	초기압력손실		미세먼지 제거효율		유해가스 제거효율			항균도		항곰팡이성	냄새 시험		VOCs				탈취율	가격
				Air flow rate(㎥/h)	Pa	Particle size(㎛)	%	%			%		등급	급						%	원
																㎍/㎥
																	필터	지지대
항균필터	3M	한국쓰리엠(주)	3M 자동차용 항균 정전 필터	100	9.6	0.3~0.5	50.3	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	2.0	벤젠	미검출		미검출	0.0		11,000
				200	22.9	0.5~1.0	58.2		5분	-	균주2	0		건	3.0	톨루엔	85.7		29.5
				300	41.9	1.0~3.0	72.5	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	10.0		7.5
				400	63.7	3.0~5.0	80.1		5분	-						자일렌	12.5		7.7
				500	89.3	5.0~10.0	77.3									스티렌	미검출		미검출
				600	117.7											폼알데하이드	1.4		1.0
																아세트알데하이드	0.4		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
항균필터	카포스	(주)에이펙코리아	실내공기 정화필터	100	12.0	0.3~0.5	51.0	Duration of adsorption	1분	-	균주1	99.9	0	습	2.0	벤젠	미검출		미검출	3.6		19,000
				200	25.1	0.5~1.0	55.5		5분	-	균주2	99.9		건	3.0	톨루엔	73.7		181.5
				300	41.0	1.0~3.0	68.0	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출		7.5
				400	58.2	3.0~5.0	77.9		5분	-						자일렌	10.6		20.7
				500	75.3	5.0~10.0	84.2									스티렌	미검출		미검출
				600	95.6											폼알데하이드	0.9		1.3
																아세트알데하이드	0.1		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
항균필터	보쉬	보쉬	MICRO CLEAN SY 531	100	4.2	0.3~0.5	78.8	Duration of adsorption	1분	-	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출		미검출	4.0		15,000
				200	10.3	0.5~1.0	81.4		5분	-	균주2	0		건	2.0	톨루엔	미검출		미검출
				300	19.0	1.0~3.0	82.0	Duration of desorption	1분	-						에틸벤젠	미검출		미검출
				400	30.0	3.0~5.0	87.7		5분	-						자일렌	미검출		미검출
				500	42.1	5.0~10.0	91.4									스티렌	미검출		미검출
				600	57.3											폼알데하이드	0.7		0.7
																아세트알데하이드	0.1		0.2
																아크롤레인	미검출		미검출
항균+활성탄필터	카포스	엠투	프리미엄 콤비네이션필터	100	25.1	0.3~0.5	60.1	Duration of adsorption	1분	89.8	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출		미검출	93.8		22,300
				200	59.4	0.5~1.0	67.8		5분	87.3	균주2	0		건	2.0	톨루엔	미검출		미검출
				300	103.7	1.0~3.0	85.4	Duration of desorption	1분	35.1						에틸벤젠	미검출		미검출
				400	156.4	3.0~5.0	95.7		5분	55.2						자일렌	미검출		미검출
				500	222.8	5.0~10.0	96.9									스티렌	미검출		미검출
				600	295.9											폼알데하이드	미검출		0.5
																아세트알데하이드	미검출		0.1
																아크롤레인	미검출		미검출

성능종류	브랜드	제조사	제품명	초기압력손실		미세먼지 제거효율		유해가스 제거효율			항균도		항곰팡이성	냄새 시험		VOCs			탈취율	가격
				Air flow rate(㎥/h)	Pa	Particle size(㎛)	%	%			%		등급	급					%	원
																㎍/㎥
																	필터	지지대
항균+활성탄필터	보쉬	보쉬	AERISTOCY 476	100	13.1	0.3~0.5	65.1	Duration of adsorption	1분	80.5	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출	미검출	80.7	21,000
				200	28.1	0.5~1.0	65.3		5분	77.5	균주2	0		건	2.0	톨루엔	미검출	미검출
				300	48.6	1.0~3.0	74.2	Duration of desorption	1분	49.0						에틸벤젠	미검출	미검출
				400	71.6	3.0~5.0	83.3		5분	70.2						자일렌	미검출	미검출
				500	97.6	5.0~10.0	89.8									스티렌	미검출	미검출
				600	128.8											폼알데하이드	미검출	미검출
																아세트알데하이드	미검출	미검출
																아크롤레인	미검출	미검출
항균+활성탄필터	LG 하우 시스	LG 하우 시스	프리미엄 에어컨필터 캐비너 프로	100	10.8	0.3~0.5	50.0	Duration of adsorption	1분	82.0	균주1	0	0	습	1.0	벤젠	미검출	미검출	71.0	26,500
				200	26.1	0.5~1.0	51.7		5분	79.2	균주2	0		건	2.0	톨루엔	미검출	미검출
				300	45.5	1.0~3.0	64.4	Duration of desorption	1분	53.0						에틸벤젠	미검출	미검출
				400	68.1	3.0~5.0	74.5		5분	71.5						자일렌	미검출	미검출
				500	93.5	5.0~10.0	77.6									스티렌	미검출	미검출
				600	123.1											폼알데하이드	0.1	미검출
																아세트알데하이드	0.1	미검출
																아크롤레인	미검출	미검출
항균+활성탄필터	불스원	불스원 신소재	자동차용 에어컨 히터필터	100	16.7	0.3~0.5	77.4	Duration of adsorption	1분	67.5	균주1	99.9	0	습	2.0	벤젠	미검출	미검출	99.8	50,000
				200	37.4	0.5~1.0	86.2		5분	61.0	균주2	99.9		건	3.0	톨루엔	미검출	미검출
				300	63.0	1.0~3.0	93.3	Duration of desorption	1분	52.2						에틸벤젠	미검출	미검출
				400	93.3	3.0~5.0	95.0		5분	74.2						자일렌	미검출	미검출
				500	125.1	5.0~10.0	99.5									스티렌	미검출	미검출
				600	164.6											폼알데하이드	0.1	1.5
																아세트알데하이드	0.1	0.2
																아크롤레인	미검출	미검출

* 상기 내용은 시험에 채택된 시료에 대한 시험 결과임.

4. 시험 결과

□ 초기 압력 손실

□ 외부 공기가 차량 내부의 필터를 통과하기 전 · 후의 압력의 차이를 말하며, 100㎥/h~600㎥/h 까지 50㎥/h 씩 흐르는 공기량(유량)을 증가시켜 측정하였음.

◦ 측정값이 낮을수록 압력손실이 적어 공기가 잘 통한다고 볼 수 있으나, 여과 성능이 좋다고 볼 수는 없음.

◦ 그러므로, 초기압력손실 수치가 낮다고 하여, 필터의 성능이 우수하다고 평가할 수는 없음.

□ 유량 300㎥/h을 기준으로 볼 때, 초기 압력 손실은 한라비스테온공조(주)의    ‘AIRCON FILTER’가 16.6Pa로 가장 낮았으며, 카포스연합회의 ‘프리미엄 콤   비네이션 필터(엠투 제조)’가 103.7Pa으로 가장 높았음.

□ 미세먼지 제거 효율[초기분별 제거 효율(%)]

□ 미세먼지 제거 효율(초기분별 제거 효율)은 먼지의 입자 크기별로 분류(0.3~0.5㎛, 0.5~1.0㎛, 1.0~3.0㎛, 3.0~5.0㎛, 5.0~10.0㎛ 순)하여, 측정하였음. 입자의 크기가 2.5μm이하인 먼지의 제거율(수치값)이 높을수록 성능이 우수한 제품임.

* ㆍ 입자의 크기가 10μm이하인 먼지(PM-10)를 ‘미세먼지’라고 함. 미세먼지는 인체의 폐포까지 침투하여 각종 호흡기 질환의 직접적인 원인이 되며 면역기능을 악화시킴.

ㆍ 입자의 크기가 2.5μm이하인 먼지(PM-2.5)를 ‘초미세먼지’라고하며, 입자의 크기가 작을수록 건강에 미치는 영향이 큼.

ㆍ 환경부는 미세먼지 오염도를 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5)로 나누어 관리하고 있으며, PM은 입자상물질(Particulate Matter)의 약자임.

□  0.3~0.5㎛ 입자크기의 미세먼지 제거 효율이 70%이상인 제품은 시험대상 15개 제품 중 4개 제품*이었으며, 보쉬의 ‘MICROCLEAN SY 531’ 제품이 78.8%로 가장 우수했음.

◦ 두원의 ‘4계절용 그린에어컨/히터필터’는 10.6%로 가장 낮았음.

* 그 외, 한라비스테온공조(주)의 ‘AIRCON FILTER’가 77.5%, 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터필터’가 77.4%, 한국GM의 ‘GM#13271190’이 77.0%’임.

□ 0.5~1.0㎛ 입자크기의 미세먼지 제거 효율이 80%이상인 제품이 2개로, 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터 필터’가 86.2%, 보쉬의 ‘MICROCLEAN SY 531’가 81.4%임.

□ 1.0~3.0㎛ 입자크기의 미세먼지 제거효율은 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터필터’가 93.3%로 가장 우수했으며, 그 외 80%이상인 제품은 6개*임.

* 카포스의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’가 85.4%, 이마트의 ‘플러스메이트 자동차용 공기청정필터’가 84.9%, 한국GM의 ‘GM#13271190’이 84.0%, 쌍용자동차의 ‘AIR FILTER ASSY’가 83.1%, 한라비스테온공조(주)의 ‘AIRCON FILTER’가 82.9%, 보쉬의 ‘MICROCLEAN SY 531’ 가 82.0%임.

□ 3.0~5.0㎛ 입자크기의 미세먼지 제거 효율(%)이 90%이상인 제품은 4개*,

5.0~10.0㎛ 입자크기의 미세먼지 제거 효율(%)이 90%이상인 제품은 6개**임.

* 카포스의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’가 95.7%, 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터필터’가 95%, 한국GM의 ‘GM#13271190’가 94.2%, 이마트의 ‘플러스메이트 자동차용 공기청정필터’가 92.8%임

** 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터필터’가 99.5%, 카포스의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’가 96.9%, 이마트의 ‘플러스메이트 자동차용 공기청정 필터’가 94.3%, 한라비스테온공조(주)의 ‘AIRCON FILTER’가 93.7%, 한국GM의 ‘GM#13271190’이 93.0%, 보쉬의 ‘MICROCLEAN SY 531’ 가 91.4%임

□ 유해가스 제거 효율(%)*

□ 유해가스 제거 효율 시험은 해당 기능이 있는 활성탄 필터 제품에 대해서만 실시했으며, 흡착시험(Duration of adsorption)은 %값이 높을수록 우수하고, 탈착 시험(Duration of desorption)은 %값이 낮을 수록 우수*함.

◦ 흡착 시험은 유해가스를 투입했을 때 필터가 이를 얼마나 잘 흡수하는지를 측정 하고, 탈착 시험은 공기만 투입했을 때 흡착된 유해가스가 방출되는지를 측정함.

□ 유해가스 제거 효율은 카포스의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’가 가장 우수한 것으로 나타남.

◦ 흡착시험은 카포스(엠투 제조)의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’가 89.8%로 가장 높았고, LG하우시스의 ‘프리미엄 에어컨 필터 캐비너 프로’가 82%, 보쉬의 ‘AERISTO CY 476’가 80.5%, 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터 필터’가 67.5%순임.

◦ 탈착 시험은 카포스(엠투 제조)의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’가 35.1%, 보쉬의 ‘AERISTO CY 476’가 49.0%, 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터 필터’가 52.2%, LG하우시스의 ‘프리미엄 에어컨 필터 캐비너 프로’가 53%순임.

□ 항균도(%)

□ 항균 효과가 있는 필터라고 광고 및 표시한 제품은 총 10개로 4개 제품만이 항균 효과가 있었으며, 나머지 6개 제품은 항균 효과가 없었음.

◦ 항균 필터인 현대모비스의 ‘항균 항곰팡이 에어컨 히터 필터’, 두원의 ‘4계절용 그린에어컨/히터 필터’, 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터 필터’, 카포스[(주)에이펙코리아 제조]의 ‘실내 공기 정화 필터’ 등 4개 제품이 99.9%의 항균 효과가 있었음.

◦ 그러나, 두원의 ‘NEW두원 항균 필터’, 보쉬의 ‘MICROCLEAN SY 531’와 ‘‘AERISTO

CY 476’, 카포스(엠투 제조)의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터’, 3M의 ‘3M 자동차용

항균 정전 필터’, LG하우시스의 ‘프리미엄 에어컨 필터 캐비너 프로’ 제품은

항균 효과가 없는 것으로 나타남.

□ 항균 표시를 하지 않은 제품 중에서는 이마트의 ‘플러스메이트 자동차용 공기청정필터’가 99.9%의 항균 효과가 있었음.

* 상기 내용은 시험에 채택된 시료에 대한 시험 결과임.

두원의 ‘NEW두원 항균 필터’	3M의 ‘3M 자동차용 항균 정전 필터’
카포스(엠투 제조)의 ‘프리미엄 콤비네이션 필터ㅍ	LG하우시스의 ‘프리미엄 에어컨필터 캐비너 프로‘
보쉬의 ‘MICROCLEAN SY 531’와 ‘AERISTO CY 476’

[항균 성능과 관련한 제품의 광고표시]

□ 항균도 시험 결과

항균력 표시제품	항균력 있음	현대 모비스 ‘항균 항곰팡이 에어컨히터 필터’	두원 ‘4계절용 그린에어컨/ 히터필터‘	카포스 ((주)에이펙 코리아 제조) ‘실내공기 정화필터‘	불스원 ‘자동차용 에어컨 히터필터’
	항균력 없음	두원 ‘NEW두원 항균필터‘	LG하우시스 ‘프리미엄 에어컨필터 캐비너 프로’	3M ‘3M 자동차용 항균 정전 필터’
		카포스 (엠투 제조) ‘프리미엄 콤비네이션 필터’	보쉬 ‘AERISTO CY 476’	보쉬 ‘MICROCLEAN SY 531’
항균력 표시없는제품	항균력 있음	이마트 ‘ 플러스메이트 자동차용 공기청정필터’
	항균력 없음	쌍용자동차 ‘AIR FILTER ASSY’	한국GM ‘GM#13271190’	르노삼성 ‘FILTER-AIR CLEANER’	한라비스테온공조(주) ‘AIRCON FILTER’

□ 항곰팡이성

□ 시험 대상 필터 15개 제품 중 모든 제품이 항곰팡이 성능은 0등급으로 나타나 적합했음.

□ 냄새 시험

□ 시험 대상 필터 15개 제품 중 모든 제품이 합격 기준인 1~3등급에 해당되어 냄새 시험에 있어서는 적합한 것으로 나타남.

< MS(현대자동차기술표준기준)>

	냄새의 강도	구분
1등급	냄새없음	무취
2등급	무슨 냄새인지 알 수 없으나 냄새를 느낌	냄새 감지
3등급	냄새가 약하게 감지되며 무슨 냄새인지 알 수 없음	보통 냄새
4등급	쉽게 감지할 수 있는 강한 냄새	강한 냄새
5등급	아주 강한 냄새	극심한 냄새
6등급	호흡곤란을 느끼는 견디기 어려운 강렬한 냄새	참기 어려운냄새

□ 휘발성 유기화합물(VOCs) 방출량

□ 시험 대상 15개 제품이 모두 기준*에 적합함.

< 휘발성 유기화합물(VOCs) 관련 기준>

(단위: ㎍/㎥)

	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	폼알데하이드	아크롤레인
기준	30	1000	1000	870	220	210	50
검출한계**	3	3	3	3	3	0.1	0.1

* 국토교통부 고시 제2013-549호 ‘신규제작자동차 실내공기질 관리기준’

** 실험을 통해 검출할 수 있는 최소 수치이며, 검출한계 이하 값일 경우 ‘미검출’으로 표기

□ 단, 일부 제품에서 톨루엔 성분*이 검출되었으나, 1000㎍/㎥ 이하로 분석되어, 톨루엔 성분의 기준에는 적합하였음.

* 톨루엔 성분이 체내에 과량 흡입될 경우 복통, 구토와 같은 위장관계의 기능장애를 초래할 뿐만  아니라 두통, 어지럼증 및 환각증세와 같은 신경장애를 일으킨다고 알려져 있음.

□ 탈취율(%)

□ 탈취는 여러 가지 냄새(담배 연기, 화장실 냄새, 음식 냄새 등)를 없애주는 성능으로 %값이 높을 수록 해당 성능이 우수함.

□ 활성탄 성분이 함유된 제품의 탈취율(%)이 일반필터 제품보다 전반적으로 높음.

◦ 활성화 성분 함유 필터 중에서는 불스원의 ‘자동차용 에어컨 히터 필터’가 99.8%로 탈취율이 가장 높았으며, LG하우시스의 ‘프리미엄 에어컨 필터 캐비너 프로’가 71.0%로 가장 낮게 나타남.

□ 일반 필터 중에서는 두원의 ‘NEW두원 항균 필터’가 12%로 가장 높았으며, 3M의 ‘3M 자동차용 항균 정전 필터’는 0%로 나타나 탈취 성능이 없었음.

□ 표시사항

□ 미세먼지 제거 효율 관련, 제품 표시 사항과 실제 측정값의 차이가 큰 제품은 두원의 ‘4계절용 그린에어컨 필터/히터 필터’, 보쉬의 ‘AERISTO CY 476’와 ‘MICROCLEAN SY 531’, 카포스[(주)에이펙코리아 제조]의 ‘실내 공기 정화 필터’, 3M의 ‘3M 자동차용 항균 정전 필터’임.

< 미세먼지 제거효율 성능 광고・표시 및 실제 수치 비교>

브랜드	제품명	표시된 수치	실제 수치
두원	4계절용 그린에어컨/히터필터	2~5㎛ 70%이상	1~3㎛ 38.5% /3~5㎛ 56.2%
보쉬	AERISTO CY 476	황사먼지(3~5㎛)까지 완벽하게 차단	3~5㎛ 83.3%
	MICROCLEAN SY 531		3~5㎛ 87.7%
3M	3M 자동차용 항균 정전 필터	5㎛이상 99%	5~10㎛ 77.3%
카포스*	실내공기정화필터	3~5㎛ 95%이상	3~5㎛ 77.9%

* ㈜에이펙코리아 제조

◦ 또한, LG하우시스의 ‘프리미엄 에어컨필터 캐비너 프로’가 표기하고 있는 수치인 ‘20~30㎛’는 환경부에서 관리하고 있는 미세먼지 입자 크기*보다도 큰 수치임.

* 환경부는 미세먼지 오염도를 미세먼지(PM-10: 입자의 크기가 10㎛ 이하)와 초미세먼지(PM-2.5: 입자의 크기가 2.5㎛ 이하)로 나누어 관리하고 있음.

□ 두원의 ‘NEW두원 항균필터’ 제품과 관련, 현재 FITI시험연구원에 SF 인증마크 취득 절차를 진행 중에 있음에도 시효 만료된 마크 무단으로 표기하고 있음.

* SF인증마크(SANITARY FINISHED)는 FITI시험연구원에서 위생가공처리한 제품을 생산, 가공, 판매하는 업체에 대한 공장심사와 제품시험을 실시하고, 그 결과가 적합할 경우 해당제품에 부여해주는 인증.

[SF 인증마크 무단 표기 사례]

□ 15개 제품 중 4개 제품인 현대모비스의 ‘항균 항곰팡이 에어컨히터 필터’, 한국GM의 ‘GM#13271190’, 르노삼성의 ‘FILTER-AIR CLEANER’, 카포스((주)에이펙코리아 제조)의 ‘실내공기정화필터’에만 제조일자가 표시되어 있음.

5. 제언

■ 자동차용 에어컨 필터(=케빈 필터)는 미세먼지를 걸러주는 역할을 하기 때문에 미세먼지 제거 효율이 높은 제품을 선택하는 것이 바람직함.

■ 수분과 미세먼지가 에어컨에 함께 유입되면 제품 내 세균증식이 일어나, 각종 호흡기 질환과 피부질환을 유발할 수 있음. 이에 따라 소비자는 6개월 이상 사용 또는 10,000km이상 주행시 에어컨 필터(케빈필터)를 교체할 필요가 있음.

■ 필터 제품은 속포장상태가 없이 보관ㆍ판매되는 경우가 많아, 장기간 보관시 제품 성능이 변질될 우려가 있음. 이에 따라 소비자가 최소한 언제 생산된 제품인지는 알 수 있도록 제조업체는 제품 자체에 제조일자를 표시할 필요가 있음.

■ 일부 제품이 고성능 제품으로 무분별하게 광고·표시되어 판매되고 있으나, 이러한 성능을 객관적으로 검증할 방법은 없음. 그러므로 고성능으로 광고ㆍ표시되고 있는 필터 제품의 품질에 대한 체계적 관리가 필요함.

◦ 특히, 실내로 유입되는 공기 내 미세먼지 제거효율, 항균도, 항곰팡이성에 대한 성능 및 시험방법에 관한 기준 마련이 시급함.

■ 품질인증 기관은 인증제품에 대해 철저히 사후관리를 해야 함. 특히, 인증기간이 만료된 제품에 해당 인증이 무단 사용되지 않도록 체계적으로 관리해야 함.

6. 소비자 정보 제공 – 에어 필터 교체 방법

7. 자동차용 에어컨 필터 제품별 구매가이드

브랜드		현대모비스	한국GM	르노삼성	쌍용자동차
제품명		향균 항곰팡이 에어컨히터 필터	GM#13271190	FILTER-AIR CLEANER	AIR FILTER ASSY
항균도		99.9 %	0 %	0 %	0 %
항곰팡이성		0등급	0등급	0등급	0등급
탈취율		8.7 %	2.3 %	5.4 %	4.6 %
초기압력손실
100㎥/h		5.4 Pa	4.8 Pa	5.1 Pa	6.7 Pa
200㎥/h		12.5 Pa	12.3 Pa	13.4 Pa	17.2 Pa
300㎥/h		22.0 Pa	23.6 Pa	24.6 Pa	32.8 Pa
400㎥/h		32.2 Pa	36.7 Pa	39.9 Pa	50.7 Pa
500㎥/h		43.6 Pa	52.8 Pa	57.0 Pa	71.3 Pa
600㎥/h		57.6 Pa	71.8 Pa	77.9 Pa	94.5 Pa
미세먼지제거효율
0.3 ~ 0.5μm		43.8 %	77.0 %	54.1 %	62.6 %
0.5 ~ 1.0μm		47.6 %	79.4 %	59.0 %	68.8 %
1.0 ~ 3.0μm		65.4 %	84.0 %	66.2 %	83.1 %
3.0 ~ 5.0μm		76.6 %	94.2 %	73.2 %	88.5 %
5.0 ~ 10.0μm		87.3 %	93.0 %	76.0 %	89.9 %
유해가스제거효율
Duration of adsorption	1 min	-	-	-	-
	5 min	-	-	-	-
Duration of desorption	1 min	-	-	-	-
	5 min	-	-	-	-
냄새시험(탈취)
습		1.0	1.0	1.0		2.0
건		2.0	2.0	2.0		3.0
VOCs(정밀)
벤젠		미검출	미검출	미검출	미검출
톨루엔		31.7	미검출	23.5	미검출
에틸벤젠		미검출	미검출	미검출	미검출
자일렌		미검출	미검출	미검출	미검출
스티렌		미검출	미검출	미검출	미검출
폼알데하이드		0.9	0.6	0.8	0.7
아세트알데하이드		0.1	0.1	0.1	0.1
아크롤레인		미검출	미검출	미검출	미검출
가격 (원)		9,840	14,300	16,800	14,500

* 상기 내용은 시험에 채택된 시료에 대한 시험 결과임.

브랜드		한라비스테온공조 (주)	두원	두원	이마트
제품명		AIRCON FILTER	4계절용 그린에어컨/히터필터	NEW두원 항균필터	플러스메이트 자동차용 공기청정필터
항균도		0 %	99.9 %	0 %	99.9 %
항곰팡이성		0등급	0등급	0등급	0등급
탈취율		1.1 %	10.2 %	12.0 %	8.0 %
초기압력손실
100㎥/h		3.7 Pa	7.4 Pa	6.8 Pa	15.6 Pa
200㎥/h		9.1 Pa	18.4 Pa	17.0 Pa	33.5 Pa
300㎥/h		16.6 Pa	33.3 Pa	28.7 Pa	55.4 Pa
400㎥/h		25.5 Pa	49.7 Pa	43.8 Pa	77.3 Pa
500㎥/h		35.6 Pa	68.4 Pa	61.0 Pa	102.5 Pa
600㎥/h		48.2 Pa	91.1 Pa	79.8 Pa	129.0 Pa
미세먼지제거효율
0.3 ~ 0.5μm		77.5 %	10.6 %	42.8 %	65.5 %
0.5 ~ 1.0μm		79.0 %	18.9 %	43.8 %	74.4 %
1.0 ~ 3.0μm		82.9 %	38.5 %	61.8 %	84.9 %
3.0 ~ 5.0μm		88.4 %	56.2 %	80.1 %	92.8 %
5.0 ~ 10.0μm		93.7 %	69.0 %	87.7 %	94.3 %
유해가스제거효율
Duration of adsorption	1 min	-	-	-	-
	5 min	-	-	-	-
Duration of desorption	1 min	-	-	-	-
	5 min	-	-	-	-
냄새시험(탈취)
습		2.0	1.0	1.0	2.0
건		3.0	2.0	2.0	3.0
VOCs(정밀)
벤젠		미검출	미검출	미검출	미검출
톨루엔		미검출	미검출	13.2	5.7
에틸벤젠		미검출	미검출	미검출	미검출
자일렌		미검출	미검출	미검출	미검출
스티렌		미검출	미검출	미검출	미검출
폼알데하이드		0.4	1.0	1.2	1.3
아세트알데하이드		0.1	0.2	0.1	0.1
아크롤레인		미검출	검출안됨	미검출	미검출
가격 (원)		8,000	9,100	9,400	6,000

* 상기 내용은 시험에 채택된 시료에 대한 시험 결과임.

브랜드		불스원	보쉬 (BOSCH)	보쉬 (BOSCH)	카포스 ((주)에이펙코리아 제조)
제품명		자동차용 에어컨 히터필터	AERISTO CY 476	MICROCLEAN SY 531	실내공기정화필터
항균도		균주 99.9 %	0 %	0 %	99.9 %
항곰팡이성		0등급	0등급	0등급	0등급
탈취율		99.8 %	80.7 %	4.0 %	3.6 %
초기압력손실
100㎥/h		16.7 Pa	13.1 Pa	4.2 Pa	12.0 Pa
200㎥/h		37.4 Pa	28.1 Pa	10.3 Pa	25.1 Pa
300㎥/h		63.0 Pa	48.6 Pa	19.0 Pa	41.0 Pa
400㎥/h		93.3 Pa	71.6 Pa	30.0 Pa	58.2 Pa
500㎥/h		125.1 Pa	97.6 Pa	42.1 Pa	75.3 Pa
600㎥/h		164.6 Pa	128.8 Pa	57.3 Pa	95.6 Pa
미세먼지제거효율
0.3 ~ 0.5μm		77.4 %	65.1 %	78.8 %	51.0 %
0.5 ~ 1.0μm		86.2 %	65.3 %	81.4 %	55.5 %
1.0 ~ 3.0μm		93.3 %	74.2 %	82.0 %	68.0 %
3.0 ~ 5.0μm		95.0 %	83.3 %	87.7 %	77.9 %
5.0 ~ 10.0μm		99.5 %	89.8 %	91.4 %	84.2 %
유해가스제거효율
Duration of adsorption	1 min	67.5 %	80.5 %	-	-
	5 min	61.0 %	77.5 %	-	-
Duration of desorption	1 min	52.2 %	49.0 %	-	-
	5 min	74.2 %	70.2 %	-	-
냄새시험(탈취)
습		2.0	1.0	1.0	2.0
건		3.0	2.0	2.0	3.0
VOCs(정밀)
벤젠		미검출	미검출	미검출	미검출
톨루엔		미검출	미검출	미검출	73.7
에틸벤젠		미검출	미검출	미검출	미검출
자일렌		미검출	미검출	미검출	10.6
스티렌		미검출	미검출	미검출	미검출
폼알데하이드		0.1	미검출	0.7	0.9
아세트알데하이드		0.1	미검출	0.1	0.1
아크롤레인		미검출	미검출	미검출	미검출
가격 (원)		50,000	21,000	15,000	19,000

* 상기 내용은 시험에 채택된 시료에 대한 시험 결과임.

브랜드		카포스 (엠투 제조)	3M	LG하우시스
제품명		프리미엄 콤비네이션 필터	3M 자동차용 항균 정전필터	프리미엄 에어컨필터 캐비너 프로
항균도		0 %	0 %	0 %
항곰팡이성		0등급	0등급	0등급
탈취율		93.8 %	0.0 %	71.0 %
초기압력손실
100㎥/h		25.1 Pa	9.6 Pa	10.8 Pa
200㎥/h		59.4 Pa	22.9 Pa	26.1 Pa
300㎥/h		103.7 Pa	41.9 Pa	45.5 Pa
400㎥/h		156.4 Pa	63.7 Pa	68.1 Pa
500㎥/h		222.8 Pa	89.3 Pa	93.5 Pa
600㎥/h		295.9 Pa	117.7 Pa	123.1 Pa
미세먼지제거효율
0.3 ~ 0.5μm		60.1 %	50.3 %	50.0 %
0.5 ~ 1.0μm		67.8 %	58.2 %	51.7 %
1.0 ~ 3.0μm		85.4 %	72.5 %	64.4 %
3.0 ~ 5.0μm		95.7 %	80.1 %	74.5 %
5.0 ~ 10.0μm		96.9 %	77.3 %	77.6 %
유해가스제거효율
Duration of adsorption	1 min	89.8 %	-	82.0
	5 min	87.3 %	-	79.2
Duration of desorption	1 min	35.1 %	-	53.0
	5 min	55.2 %	-	71.5
냄새시험(탈취)
습		1.0	2.0	1.0
건		2.0	3.0	2.0
VOCs(정밀)
벤젠		미검출	미검출	미검출
톨루엔		미검출	85.7	미검출
에틸벤젠		미검출	10.0	미검출
자일렌		미검출	12.5	미검출
스티렌		미검출	미검출	미검출
폼알데하이드		미검출	1.4	0.1
아세트알데하이드		미검출	0.4	0.1
아크롤레인		미검출	미검출	미검출
가격 (원)		22,300	11,000	26,500

* 상기 내용은 시험에 채택된 시료에 대한 시험 결과임.